[bookmark: _GoBack]西藏自治区婴幼儿背带、袋产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽取样品2只，其中 1只作为检验样品，1只作为备用样品。

2 检验依据
表1 检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	甲醛含量
	GB/T 2912.1-2009

	2
	pH
	GB/T 7573-2009

	3
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 17592-2024
GB/T 23344-2009

	4
	耐水（变色、沾色）牢度
	GB/T 5713-2013

	5
	耐酸汗渍（变色、沾色）牢度
	GB/T 3922-2013

	6
	耐碱汗渍（变色、沾色）牢度
	GB/T 3922-2013

	7
	耐湿摩擦色牢度
	GB/T 3920-2008

	8
	耐光（变色）牢度
	GB/T 8427-2019

	9
	耐光汗复合（变色）牢度
	GB/T 14576-2009

	10
	重金属含量（铅、镉）
	GB/T 30157-2013

	11
	可萃取重金属（锑、砷、铬、汞）
	GB 6675.4-2014

	12
	邻苯二甲酸酯含量a
	GB/T 20388-2016

	13
	危险锐利边缘和尖端
	GB 6675.2-2014

	14
	束缚系统
	GB/T 35270-2017

	15
	金属针
	GB/T 24121-2009

	注：
	a：仅考核含有涂层和涂料印染的A类织物。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
GB/T 35270-2017 婴幼儿背带（袋）
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。












西藏自治区儿童餐具（不锈钢）产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品4个，其中2个作为检验样品，2个作为备用样品。

2 检验依据
表1 检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.9-2023

	2
	杂质元素迁移量
	砷
	GB 31604.49-2023

	3
	
	镉
	GB 31604.49-2023

	4
	
	铅
	GB 31604.49-2023

	5
	
	锑
	GB 31604.49-2023

	6
	合金元素迁移量
	铝
	GB 31604.49-2023

	7
	
	铬
	GB 31604.49-2023

	8
	
	钴
	GB 31604.49-2023

	9
	
	铜
	GB 31604.49-2023

	10
	
	锰
	GB 31604.49-2023

	11
	
	钼
	GB 31604.49-2023

	12
	
	镍
	GB 31604.49-2023

	13
	
	锡
	GB 31604.49-2023

	14
	
	锌
	GB 31604.49-2023


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 4806.9-2023 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。














西藏自治区国旗产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽样数量见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽取数量（面）
	检验样品数量（面）
	备用样品数量（面）

	1
	1号～5号国旗
	4
	2
	2

	2
	车旗、签字旗、桌旗
	5
	3
	2



2 检验依据
表2 检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	国旗的形状和图案
	GB 12982—2004

	2
	标准国旗尺寸和允许误差
	GB 12982—2004

	3
	旗面外观评定
	GB 12982—2004

	4
	国旗缝制
	GB 12982—2004

	5
	耐气候色牢度
	GB/T 8430—1998

	6
	耐洗色牢度（原样褪色）a
	GB/T 3921.3—1997
GB/T 3921.1—1997

	7
	耐光色牢度
	GB/T 8427-1998

	注：
	a：化学纤维织物按照GB/T 3921.3—1997，丝绸按GB/T 3921.1—1997规定进行。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 12982—2004 国旗
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

















西藏自治区滑雪手套产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽样数量见表1。
表1 抽取样品数量
	产品名称
	抽样数量
	检验数量
	备样数量

	滑雪手套
	6双
	5双
	1双



2 检验依据
表2 检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	甲醛含量
	GB/T 2912.1-2009
GB/T 19941-2005

	2
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 17592-2024 
GB/T 23344-2009
GB/T 19942-2019

	3
	pH值
	GB/T 7573-2009
QB/T 2724-2018

	4
	铬（六价）
	GB/T 22807-2008

	5
	耐水色牢度
	GB/T 5713-2013

	6
	耐磨性能
	GB/T 21196.2-2007

	7
	低温耐折牢度
	QB/T 2714-2018

	8
	透湿量
	GB/T 12704.1-2009

	9
	接缝强力
	GB/T 3923.2-2013

	10
	纤维含量
	FZ/T 01057.1—2007
FZ/T 01057.2—2007
FZ/T 01057.3—2007
FZ/T 01057.4—2007
FZ/T 01057.6—2007
GB/T 2910.1—2009
GB/T 2910.2—2009
GB/T 2910.3—2009
GB/T 2910.4—2022
GB/T 2910.6—2009
GB/T 2910.7—2009
GB/T 2910.8—2009
GB/T 2910.11—2009
GB/T 2910.12—2023
GB/T 2910.18—2009
GB/T 2910.20—2009
GB/T 2910.22—2009
GB/T 2910.101—2009
FZ/T 01101—2008
FZ/T 01112—2012
FZ/T 01026—2017
FZ/T 30003—2009
GB/T 16988—2013
GB/T 38015—2019


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 
GB 20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量
FZ/T 74004-2016 滑雪手套
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。





















西藏自治区休闲服装产品质量监督抽查实施细则
（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
抽样基数满足抽样数量即可。
每批次抽样数量见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量（件/条/套）
	检验样品数量（件/条/套）
	备用样品数量（件/条/套）

	1
	休闲服装
	2
	1
	1

	注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。



2 检验依据
表2 休闲服装
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	甲醛含量
	GB/T 2912.1—2009

	2
	pH值
	GB/T 7573—2009

	3
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 17592—2024
GB/T 23344—2009

	4
	耐水色牢度
	GB/T 5713—2013

	5
	耐酸汗渍色牢度
	GB/T 3922—2013

	6
	耐碱汗渍色牢度
	GB/T 3922—2013

	7
	耐干摩擦色牢度
	GB/T 3920—2008

	8
	纤维含量
	FZ/T 01057.1—2007
FZ/T 01057.2—2007
FZ/T 01057.3—2007
FZ/T 01057.4—2007
GB/T 2910.1—2009
GB/T 2910.2—2009
GB/T 2910.3—2009
GB/T 2910.4—2022
GB/T 2910.6—2009
GB/T 2910.7—2009
GB/T 2910.8—2009
GB/T 2910.11—2009
GB/T 2910.11—2024
GB/T 2910.12—2023
GB/T 2910.18—2009
GB/T 2910.19—2009
GB/T 2910.20—2009
GB/T 2910.22—2009
GB/T 2910.101—2009
GB/T 38015—2019
GB/T 16988—2013
FZ/T 01101—2008
FZ/T 01112—2012
FZ/T 01026—2017
FZ/T 30003—2009
FZ/T 30003—2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 2662—2017 棉服装
GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范
GB/T 29862—2013 纺织品 纤维含量的标识
GB/T 22700—2016 水洗整理服装
GB/T 22849—2014 针织T恤衫
GB/T 22849—2024 针织T恤衫
GB/T 26384—2011 针织棉服装
GB/T 26385—2011 针织拼接服装
GB/T 35460—2017 机织弹力裤
FZ/T 08001—2021羊毛絮片服装
FZ/T 73010—2016 针织工艺衫
FZ/T 73015—2009亚麻针织品
FZ/T 73020—2019 针织休闲服装
FZ/T 73026—2014 针织裙、裙套
FZ/T 73029—2019 针织裤
FZ/T 73032—2017 针织牛仔服装
FZ/T 73052—2015 水洗整理针织服装
FZ/T 73052—2024 水洗整理针织服装
FZ/T 73057—2017 自由裁针织服装
FZ/T 73059—2017 双面穿服装
FZ/T 73061—2019 针织茄克衫
FZ/T 81004—2022 连衣裙、裙套
FZ/T 81006—2017 牛仔服装
FZ/T 81007—2022 单、夹服装
FZ/T 81008—2021 茄克衫
FZ/T 81010—2018 风衣
FZ/T 81019—2014 灯芯绒服装
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




西藏自治区校服产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查单位的校服产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
抽样基数满足抽样数量即可。
每批次抽样数量见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量（件/条/套）
	检验样品数量（件/条/套）
	备用样品数量（件/条/套）

	1
	学生校服
	2
	1
	1

	2
	幼儿园园服
	2
	1
	1

	注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要



2 检验依据
表2 校服产品
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	甲醛含量
	GB/T 2912.1-2009

	2
	pH值
	GB/T 7573-2009

	3
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 17592—2024
GB/T 23344—2009

	4
	耐水色牢度
	GB/T 5713-2013

	5
	耐酸汗渍色牢度
	GB/T 3922-2013

	6
	耐碱汗渍色牢度
	GB/T 3922-2013

	7
	耐干摩擦色牢度
	GB/T 3920-2008

	8
	耐湿摩擦色牢度
	GB/T 3920-2008

	9
	纤维含量
	FZ/T 01057.1—2007
FZ/T 01057.2—2007
FZ/T 01057.3—2007
FZ/T 01057.4—2007
FZ/T 01057.6—2007
GB/T 2910.1—2009
GB/T 2910.2—2009
GB/T 2910.3—2009
GB/T 2910.4—2022
GB/T 2910.6—2009
GB/T 2910.7—2009
GB/T 2910.8—2009
GB/T 2910.11—2009
GB/T 2910.11—2024
GB/T 2910.12—2023
GB/T 2910.18—2009
GB/T 2910.20—2009
GB/T 2910.22—2009
GB/T 2910.101—2009
FZ/T 01101—2008
FZ/T 01112—2012
FZ/T 01026—2017
FZ/T 30003—2009
FZ/T 30003—2024
GB/T 16988—2013
GB/T 38015—2019

	10
	绳带要求
	GB 31701—2015

	11
	附件锐利性
	GB/T 31702-2015

	12
	金属针
	GB 31701—2015

	13
	絮用纤维原料要求/生活用絮用纤维制品的絮用纤维要求
	GB 18383—2007 5.1、5.2.1.2、5.2.2、5.2.3、5.2.4
GB 18383—2025 5.1、5.2.1.2、5.2.2、5.2.3、5.2.4


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 18383—2007 絮用纤维制品通用技术要求
GB 18383—2025 絮用纤维制品通用技术要求
GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范
GB/T 22854—2009 针织学生服
GB/T 23328—2009 机织学生服
GB/T 29862—2013 纺织品 纤维含量的标识
GB 31701—2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
GB/T 31888—2015 中小学生校服
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。















西藏自治区眼镜产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
抽样基数满足抽样数量即可。
每批次抽样数量见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量（副）
	检验样品数量（副）
	备用样品数量（副）

	1
	验配眼镜
	1
	1
	——

	2
	老视成镜
	2
	1
	1



2 检验依据
表2 验配眼镜
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	每主子午面顶焦度偏差
	GB 45184-2024

	2
	柱镜轴位方向偏差
	GB 45185-2024

	3
	光透射比τV
	GB 45184-2024

	4
	UV-A波段透射比τSUVA
（315nm-380nm）
	GB 45184-2024

	5
	UV-B波段透射比τSUVB
（280nm-315nm）
	GB 45184-2024

	6
	光透射比相对偏差
	GB 45185-2024

	7
	中心点水平距离偏差
	GB 45185-2024

	8
	中心点单侧水平距离偏差
	GB 45185-2024

	9
	镜片材料和表面质量
	GB/T 10810.1-2025

	10
	镜架外观质量
	GB/T 14214-2019

	11
	装配质量
	GB/T 10810.1-2025

	12
	标志
	GB/T 13511.1-2025




表3 老视成镜
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	球镜顶焦度偏差（主子午面一）
	GB 45184-2024

	2
	球镜顶焦度偏差（主子午面二）
	GB 45184-2024

	3
	柱镜顶焦度偏差
	GB 45184-2024

	4
	可见光透射比
	GB 10810.3-2006

	5
	光学中心水平偏差
	GB/T 13511.3-2019

	6
	光学中心单侧水平偏差
	GB/T 13511.3-2019

	7
	光学中心垂直互差
	GB/T 13511.3-2019

	8
	两镜片顶焦度互差
	GB 45184-2024

	9
	镜架外观质量
	GB/T 14214-2019

	10
	镜片和镜圈的几何形状
	GB/T 13511.3-2019

	11
	镜片材料和表面质量
	GB/T 10810.1-2025

	12
	标志
	GB/T 13511.3-2019



3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 13511.1-2025 配装眼镜 第1部分：单焦和多焦定配眼镜
GB/T 13511.3-2019配装眼镜 第3部分：单光老视成镜 
GB 45184-2024 眼视光产品 元件安全技术规范
GB 45185-2024 眼视光产品 成品眼镜安全技术规范
GB/T 10810.1-2025 眼镜镜片 第1部分：单光和多焦
QB/T 2506-2017 眼镜镜片 光学树脂镜片
GB/T 14214-2019 眼镜架 通用要求和试验方法
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
注：由于GB/T 13511.3-2019是注日期引用GB 10810.3-2006，在标准修订前，老视成镜的透射比检测方法遵循GB 10810.3-2006，判定依据QB/T 2506-2017的技术要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。















西藏自治区太阳镜产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
抽样基数满足抽样数量即可。
每批次抽样数量见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量（副）
	检验样品数量（副）
	备用样品数量（副）

	1
	太阳镜
	2
	1
	1



2 检验依据
表1 太阳镜
	[bookmark: _Toc260140049][bookmark: _Toc260132005]序号
	检验项目
	检验方法

	1
	结构
	GB/T 39552.2-2020

	2
	镜片的材料和表面质量
	GB/T 10181.1-2005

	3
	太阳镜镜片尺寸
	GB 39552.1-2020

	4
	可见光透射比τV (380nm～780nm)
	GB/T 39552.2-2020

	5
	紫外光谱区透射比
	τSUVA（315 nm～380 nm）
	GB/T 39552.2-2020

	
	
	τSUVB（280 nm～315 nm）
	GB/T 39552.2-2020

	6
	透射比的明示要求（明示指标）
	蓝光透射比a
	GB/T 39552.2-2020

	
	
	蓝光吸收率a
	GB/T 39552.2-2020

	
	
	紫外透射比a
	GB/T 39552.2-2020

	
	
	紫外吸收率a
	GB/T 39552.2-2020

	
	
	紫外A波段透射比a
	GB/T 39552.2-2020

	
	
	紫外A波段吸收率a
	GB/T 39552.2-2020

	
	
	紫外B波段透射比a
	GB/T 39552.2-2020

	
	
	紫外B波段吸收率a
	GB/T 39552.2-2020

	a明示性能试验。


 
3 判定规则
3.1依据标准
GB 39552.1-2020太阳镜和太阳镜片 
第1部分：通用要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。















西藏自治区电动摩托车产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
抽样基数满足抽样数量即可。
每批次抽样数量见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	电动摩托车
	2台
	1台
	1台



2 检验依据
表2 电动摩托车
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	车辆标志和标牌
	GB 7258-2017

	2
	乘坐人数
	GB 7258-2017

	3
	外部凸出物
	GB 20074-2017

	4
	操纵件、指示器及信号装置的图形符号
	GB/T 24158-2018

	5
	外观要求
	GB/T 24158-2018

	6
	喇叭
	GB 15742-2019

	7
	间接视野装置
	GB 7258-2017

	8
	前风窗玻璃刮水器
	GB 7258-2017

	9
	防盗装置
	GB 17353-2014
GB 17353-2024

	10
	乘员扶手
	GB 20075-2020

	11
	制动性能
	GB 20073-2018

	12
	照明和信号装置
	GB/T 24158-2018



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 24158-2018 电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。












西藏自治区电动滑板车产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
抽样基数满足抽样数量即可。
每批次抽样数量见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	电动滑板车
	2台
	1台
	1台



2 检验依据
表2 电动滑板车
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	充电锁止
	GB/T 42825-2023

	2
	最大输出电压
	GB/T 42825-2023

	3
	警示装置
	GB/T 42825-2023

	4
	最高车速
	GB/T 42825-2023

	5
	制动性能
	GB/T 42825-2023

	6
	制动断电
	GB/T 42825-2023

	7
	淋水
	GB/T 42825-2023

	8
	踏板静态强度
	GB/T 42825-2023

	9
	短路保护
	GB/T 42825-2023


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 42825-2023《电动滑板车通用技术规范》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。













西藏自治区老年坐便椅（凳）产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽取样品2件，其中 1件作为检验样品，1件作为备用样品。

2 检验依据
表1 座便椅（凳）（GB/T 24434-2009）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观要求
	GB/T 24434-2009

	2
	稳定性
	GB/T 24434-2009

	3
	强度要求
	静载荷试验
	GB/T 24434-2009

	
	
	椅座耐冲击试验
	GB/T 24434-2009

	注：外观要求的检验项目为GB/T 24434—2009中5.2.1。



表2 坐便椅（GB/T 24434-2025）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观要求
	GB/T 24434-2025

	2
	稳定性
	GB/T 24434-2025

	3
	强度要求
	静载强度
	GB/T 24434-2025

	
	
	椅座耐冲击试验
	GB/T 24434-2025

	注：外观要求的检验项目为GB/T 24434—2025中5.2.1。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 24434-2009 座便椅（凳）
GB/T 24434-2025 坐便椅
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。















西藏自治区体育器材篮球产品质量监督抽查
[bookmark: _Hlk125997372]实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	圆周长
	GB/T 19851.4-2005

	2
	圆周差
	GB/T 19851.4-2005

	3
	质量
	GB/T 19851.4-2005

	4
	气压下降率
	GB/T 19851.4-2005

	5
	外观质量
	图案商标
	GB/T 19851.4-2005

	
	
	污渍、颜色不均匀
	

	
	
	露线、球面气泡杂质
	

	
	
	球体表面缺陷
	


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 19851.4-2005 中小学体育器材和场地 第4部分 篮球
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。



















西藏自治区体育器材排球产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	圆周长
	GB/T 19851.5-2005

	2
	圆周差
	GB/T 19851.5-2005

	3
	质量
	GB/T 19851.5-2005

	4
	气压下降率
	GB/T 19851.5-2005

	5
	外观质量
	图案商标
	GB/T 19851.5-2005

	
	
	污渍、颜色不均匀
	

	
	
	露线、球面气泡杂质
	

	
	
	球体表面缺陷
	


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 19851.5-2005 中小学体育器材和场地  第5部分：排球
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。























西藏自治区体育器材跳绳产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽取样品2件，其中 1件作为检验样品，1件作为备用样品。

2 检验依据
表1 检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	规格尺寸
	长度
	GB/T 19851.20-2007

	
	
	直径
	

	2
	质量
	GB/T 19851.20-2007

	3
	结构
	GB/T 19851.20-2007

	4
	环保要求（可迁移元素）
	铅
	GB 6675.4-2014

	
	
	铬
	

	
	
	镉
	

	
	
	汞
	

	
	
	砷
	

	
	
	硒
	

	
	
	锑
	


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 19851.20-2007 中小学体育器材和场地 第20部分:跳绳
GB 6675.4—2014 玩具安全  第4部分：特定元素的迁移
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

















西藏自治区体育器材羽毛球拍产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	球拍总长度
	GB/T 19851.9-2005

	2
	球拍宽度
	GB/T 19851.9-2005

	3
	球拍重量
	GB/T 19851.9-2005

	4
	握柄直径
	GB/T 19851.9-2005

	5
	拍弦直径
	GB/T 19851.9-2005

	6
	线孔及护套
	GB/T 19851.9-2005

	7
	拍框表面
	GB/T 19851.9-2005

	8
	粘合要求
	GB/T 19851.9-2005

	9
	握柄护皮
	GB/T 19851.9-2005


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 19851.9-2005 中小学体育器材和场地 第9部分 羽毛球拍
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。


















西藏自治区针织运动护膝产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
抽样基数满足抽样数量即可。
每批次抽样数量见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	针织运动护膝
	4对
	3对
	1对

	注：样品过小，或花型复杂，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。



2 检验依据
表2 针织运动护膝
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	甲醛含量
	GB/T 2912.1—2009

	2
	pH值
	GB/T 7573—2009

	3
	异味
	GB 18401—2010

	4
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 17592—2024
GB/T 23344—2009

	5

	耐汗渍色牢度
	变色
	GB/T 3922—2013

	
	
	沾色
	GB/T 3922—2013

	6
	耐摩擦色牢度
	干摩
	GB/T 3920—2008

	
	
	湿摩
	GB/T 3920—2008

	7
	金属针等锐利物
	GB/T 24121-2009

	8
	拉伸弹性回复率a
	FZ/T 70006-2004
FZ/T 70006-2022

	9
	可萃取的重金属
	GB/T 17593.1-2006
GB/T 17593.4-2006
GB/T 17593.2-2007

	10
	N-亚硝基胺b
	GB/T 24153-2009

	注：a只考核含氨纶、橡筋等弹性材料的桶装产品，采用针织布与聚氨酯泡沫贴合的产品不考核。
b仅对护膝使用橡筋进行测试。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范
GB/T 29868-2020 运动防护用品 针织类基本技术要求
FZ/T 74001-2020 纺织品 针织运动护具
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


西藏自治区贵金属饰品产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
抽样基数满足抽样数量即可。
抽取样品应为同一生产者（厂家印记相同）按照同一标准生产的同一商标、同一款式和同一贵金属材料、含量的产品。
贵金属含量(≥999.9‰)的产品：抽取样品2件，其中检样1件，备样1件。
贵金属含量(＜999.9‰)的产品：抽取检样1件，无备样，采用原样复检。

2检验依据
表1贵金属饰品
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	贵金属含量
	GB/T 18043-2013
GB/T 40114-2021
GB/T 38145-2019
GB/T 38162-2019

	2
	质量测量允差
	QB/T 1690-2021

	3
	标签
	GB/T 31912-2015

	4
	印记
	GB/T 31912-2015

	5
	定名
	GB 11887-2012及第1号修改单


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 11887-2012 首饰贵金属纯度的规定及命名方法及第1号修改单
GB/T 31912-2015 饰品 标识
QB/T 1690-2021 贵金属饰品质量测量允差的规定
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
















西藏自治区电动剃须刀产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品3台，其中2台作为检验样品，1台作为备用样品。

[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]2 检验依据
表1 检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.9—2024

	2
	输入功率和电流
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.9—2024

	3
	发热
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.9—2024

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.9—2024

	5
	耐潮湿
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.9—2024

	6
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.9—2024

	7
	非正常工作（不包括第19.11.4条试验）
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.9—2024

	8
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.9—2024

	9
	机械强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.9—2024

	10
	结构（不包括第22.46条试验）
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.9—2024

	11
	内部布线
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.9—2024

	12
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.9—2024

	13
	[bookmark: OLE_LINK18]外部导线用接线端子
或外部导体用接线端子
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.9—2024

	14
	接地措施
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.9—2024

	15
	螺钉和连接
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.9—2024

	16
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1—2005
GB 4706.9—2008
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12]GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.9—2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB 4706.9—2008 家用和类似用途电器的安全  剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求
GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范
GB/T 4706.1—2024家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]GB/T 4706.9—2024家用和类似用途电器的安全 第9部分:剃须刀、电理发剪及类似器具的特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。














西藏自治区厨房纸巾产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取9个最小销售包装，其中6个最小销售包装作为检验样品，3个最小销售包装作为备用样品。如果单个最小销售包装内装量不足20张或节或抽（指成品层）的，按180张或节或抽换算成所需的最小销售包装数量抽取产品。

2 检验依据
表1  植物纤维厨房纸巾(GB/T 26174-2023)
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	定量
	GB/T 26174-2023
GB/T 24328.5-2009

	2
	D65亮度
	GB/T 26174-2023
GB/T 7974-2013

	3
	横向抗张强度（成品层）
	GB/T 26174-2023
GB/T 24328.3-2020

	4
	掉粉率
	GB/T 26174-2023

	5
	洞眼
	GB/T 26174-2023

	6
	尘埃度
	GB/T 26174-2023
GB/T 1541-2013

	7
	灰分
	GB/T 26174-2023
GB/T 742-2018

	8
	交货水分
	GB/T 26174-2023
GB/T 462-2023

	9
	可迁移性荧光物质
	GB/T 26174-2023
GB/T 27741-2018

	10
	丙烯酰胺含量
	GB/T 37859-2019

	11
	脱色性能
	GB/T 26174-2023

	12
	重金属
	铅
	GB 31604.49-2016

	
	
	砷
	

	13
	可分解致癌芳香胺染料含量
	GB/T 26174-2023
GB/T 17592-2011
GB/T 17592-2024
GB/T 23344-2009

	14
	细菌菌落总数
	GB/T 26174-2023

	15
	大肠菌群
	GB/T 26174-2023

	16
	致病性
化脓菌
	铜绿假单胞菌
	GB/T 26174-2023

	17
	
	金黄色葡萄球菌
	GB/T 26174-2023

	18
	
	溶血性链球菌
	GB/T 26174-2023

	19
	真菌菌落总数
	GB/T 26174-2023

	20
	尺寸偏差
	GB/T 26174-2023
GB/T 451.2-2002

	21
	净含量
	GB/T 26174-2023
JJF 1070-2005

	注：1.序号13～18不复检；
2.序号2本色、印花和染色厨房纸巾不考核D65亮度指标；
3.序号11～12仅本色、印花和染色厨房纸巾考核该指标；
4.序号13仅本色、印花、染色厨房纸巾考核该指标。


表2  其他纤维厨房纸巾(GB/T 26174-2023)
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	定量
	GB/T 26174-2023
GB/T 24328.5-2009

	2
	D65亮度
	GB/T 26174-2023
GB/T 7974-2013

	3
	横向抗张强度（成品层）
	GB/T 26174-2023
GB/T 24328.3-2020

	4
	掉粉率
	GB/T 26174-2023

	5
	洞眼
	GB/T 26174-2023

	6
	尘埃度
	GB/T 26174-2023
GB/T 1541-2013

	7
	可迁移性荧光物质
	GB/T 26174-2023
GB/T 27741-2018

	8
	丙烯酰胺含量
	GB/T 37859-2019

	9
	脱色性能
	GB/T 26174-2023

	10
	重金属
	铅
	GB 31604.49-2016

	
	
	砷
	

	11
	可分解致癌芳香胺染料含量
	GB/T 26174-2023
GB/T 17592-2011
GB/T 17592-2024
GB/T 23344-2009

	12
	细菌菌落总数
	GB/T 26174-2023

	13
	大肠菌群
	GB/T 26174-2023

	14
	致病性
化脓菌
	铜绿假单胞菌
	GB/T 26174-2023

	15
	
	金黄色葡萄球菌
	GB/T 26174-2023

	16
	
	溶血性链球菌
	GB/T 26174-2023

	17
	真菌菌落总数
	GB/T 26174-2023

	18
	尺寸偏差
	GB/T 26174-2023
GB/T 451.2-2002

	19
	净含量
	GB/T 26174-2023
JJF 1070-2005

	注：1.序号12～17不复检；
2.序号2本色、印花和染色厨房纸巾不考核D65亮度指标；
3.序号9～10仅本色、印花和染色厨房纸巾考核该指标；
4.序号11仅本色、印花、染色厨房纸巾考核该指标。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 26174-2023厨房纸巾
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



西藏自治区婴儿纸尿裤产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取9个最小销售包装，其中6个最小销售包装作为检验样品，3个最小销售包装作为备用样品。如果单个最小销售包装内装量不足10片或张的，按90片或张换算成所需的最小销售包装数量抽取产品。

2 检验依据
表1  检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	细菌菌落总数
	GB 15979-2024
GB 15979-2002

	2
	大肠菌群
	GB 15979-2024
GB 15979-2002

	3
	铜绿假单胞菌/绿脓杆菌
	GB 15979-2024
GB 15979-2002

	4
	金黄色葡萄球菌
	GB 15979-2024
GB 15979-2002

	5
	溶血性链球菌
	GB 15979-2024
GB 15979-2002

	6
	真菌菌落总数
	GB 15979-2024
GB 15979-2002

	7
	条质量偏差
	GB/T 28004.1-2021

	8
	渗透性能
	吸收速度
	第一次吸收速度
	GB/T 28004.1-2021

	9
	
	
	第二次吸收速度
	GB/T 28004.1-2021

	10
	
	回渗量
	GB/T 28004.1-2021

	11
	
	渗漏量
	GB/T 28004.1-2021

	12
	pH值
	GB/T 28004.1-2021

	注：1.依据卫健委“卫监督发〔2005〕515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检”的规定，序号1～6不予复检。
2.婴儿游泳用纸尿裤、低出生体重儿用纸尿裤以及标称训练如厕或类似用途的产品不考核渗透性能。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 15979-2024 一次性使用卫生用品卫生要求
GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准
GB/T 28004.1-2021 纸尿裤 第 1 部分：婴儿纸尿裤
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。










西藏自治区成人纸尿裤产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取9个最小销售包装，其中6个最小销售包装作为检验样品，3个最小销售包装作为备用样品。如果单个最小销售包装内装量不足10片或张的，按90片或张换算成所需的最小销售包装数量抽取产品。

2 检验依据
表1  轻度失禁用成人纸尿裤、片（GB/T 28004.2-2021）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	细菌菌落总数
	GB 15979-2024
GB 15979-2002

	2
	大肠菌群
	GB 15979-2024
GB 15979-2002

	3
	铜绿假单胞菌/绿脓杆菌
	GB 15979-2024
GB 15979-2002

	4
	金黄色葡萄球菌
	GB 15979-2024
GB 15979-2002

	5
	溶血性链球菌
	GB 15979-2024
GB 15979-2002

	6
	真菌菌落总数
	GB 15979-2024
GB 15979-2002

	7
	pH
	GB/T 28004.2-2021

	注：依据卫健委“卫监督发〔2005〕515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检”的规定，序号1～6不予复检。



表2  中度和重度失禁用成人纸尿裤（片）（GB/T 28004.2-2021）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	细菌菌落总数
	GB 15979-2024
GB 15979-2002

	2
	大肠菌群
	GB 15979-2024
GB 15979-2002

	3
	铜绿假单胞菌/绿脓杆菌
	GB 15979-2024
GB 15979-2002

	4
	金黄色葡萄球菌
	GB 15979-2024
GB 15979-2002

	5
	溶血性链球菌
	GB 15979-2024
GB 15979-2002

	6
	真菌菌落总数
	GB 15979-2024
GB 15979-2002

	7
	渗透性能
	吸收速度
	第一次吸收速度
	GB/T 28004.2-2021

	8
	
	
	第二次吸收速度
	

	9
	
	回渗量
	GB/T 28004.2-2021

	10
	
	渗漏量
	GB/T 28004.2-2021

	11
	pH
	GB/T 28004.2-2021

	注：依据卫健委“卫监督发〔2005〕515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检”的规定，序号1～6不予复检。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 15979-2024 一次性使用卫生用品卫生要求
GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准
GB/T 28004.2-2021 纸尿裤 第 2 部分：成人纸尿裤
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。





























西藏自治区瓦楞纸箱、快递包装箱产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
受检单位应提供强度安全系数（K）、内装物质量（G）和堆码高度（H），对未能提供的，检测时K值取2，H值取3m，G值以最大综合尺寸的内装物最大质量计。
瓦楞纸箱每批次产品抽取样品22个，11个作为检验样品，11个作为备用样品。

2 检验依据
表1 瓦楞纸箱（GB/T 6543-2025）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	耐破强度
	GB/T 6545-1998

	2
	边压强度
	GB/T 6546-2021

	3
	粘合强度
	GB/T 6548-2011

	4
	空箱抗压强度
	GB/T 4857.4-2008



表2 快递包装箱（GB/T 16606.2-2018）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	耐破强度
	GB/T 6545-1998

	2
	边压强度
	GB/T 6546-2021

	3
	戳穿强度
	GB/T 2679.7-2005

	4
	粘合强度
	GB/T 6548-2011

	5
	空箱抗压强度
	GB/T 4857.4-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 6543-2025 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱
GB/T 16606.2-2018 快递封装用品第2部分:包装箱
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
3.2.1单项判定原则
瓦楞纸箱单项判定原则见表5~表8。
表5 瓦楞纸箱（普通包装）单项判定
	序号
	检验项目
	样本数量n
	判定原则  [Ac  Re]

	1
	耐破强度
	20块试样
	平均值符合对应产品标准要求

	2
	边压强度
	10块试样
	

	3
	戳穿强度
	10块试样
	

	4
	粘合强度
	单瓦楞纸板：10块试样
双瓦楞纸板：20块试样
三瓦楞纸板：30块试样
	以各层粘合强度平均值的最小值作为瓦楞纸板的粘合强度，须符合对应产品要求

	5
	空箱抗压强度
	5
	[ 0  1 ]


3.2.2综合判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

西藏自治区卡式炉产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽取样品2台，其中 1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据
表1 检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 38522-2020

	2
	燃烧工况-火焰传递
	GB/T 38522-2020

	3
	燃烧工况-火焰状态
	GB/T 38522-2020

	4
	燃烧工况-主燃烧器火焰稳定性
	GB/T 38522-2020

	5
	燃烧工况-干烟气中CO(α=1)
	GB/T 38522-2020

	6
	表面温升—正常使用过程中需接触部位（旋转、手柄等）的表面
	GB/T 38522-2020

	7
	小气瓶燃具的特殊要求-气密性
	GB/T 38522-2020

	8
	小气瓶燃具的特殊要求-耗气量准确度
	GB/T 38522-2020

	注：1.“小气瓶燃具的特殊要求-气密性”的检验项目为 GB/T 38522-2020 7.20.1c）


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 38522-2020户外燃气燃烧器具
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


















西藏自治区电热水龙头产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品3台，其中2台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据
表1 检验项目
	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005
GB 4706.11-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.11-2024

	2
	输入功率和电流
	GB 4706.1-2005
GB 4706.11-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.11-2024

	3
	发热
	GB 4706.1-2005
GB 4706.11-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.11-2024

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.11-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.11-2024

	5
	耐潮湿
	GB 4706.1-2005
GB 4706.11-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.11-2024

	6
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.11-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.11-2024

	7
	 非正常工作（不包括第 19.11.4 条的试验）
	GB 4706.1-2005
GB 4706.11-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.11-2024

	8
	机械强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.11-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.11-2024

	9
	 结构（不包括第 22.46 条的试验）
	GB 4706.1-2005
GB 4706.11-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.11-2024

	10
	内部布线
	GB 4706.1-2005
GB 4706.11-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.11-2024

	11
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1-2005
GB 4706.11-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.11-2024

	12
	外部导线用接线端子
或外部导体用接线端子
	GB 4706.1-2005
GB 4706.11-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.11-2024

	13
	接地措施
	GB 4706.1-2005
GB 4706.11-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.11-2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求
GB 4706.11-2008 家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求
GB 44246-2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范
GB/T 4706.1-2024 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB/T 4706.11-2024 家用和类似用途电器的安全  第11部分：快热式热水器的特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



















西藏自治区电火锅产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品3台，其中2台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据
表1 检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: _Hlk226103066][bookmark: OLE_LINK33]1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30]GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	2
	输入功率和电流
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	3
	发热
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	5
	耐潮湿
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	6
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	7
	非正常工作（不包括第19.11.4条试验）
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	8
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	9
	机械强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	10
	结构（不包括第22.46条试验）
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	11
	内部布线
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	12
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	13
	外部导线用接线端子
或外部导体用接线端子
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	14
	接地措施
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	15
	螺钉和连接
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	16
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求 
GB 4706.19-2008 家用和类似用途电器的安全  液体加热器的特殊要求 
GB 44246-2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范
[bookmark: OLE_LINK34]GB/T 4706.1-2024 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB/T 4706.19-2024 家用和类似用途电器的安全  第19部分：液体加热器的特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。












西藏自治区电压力锅产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品3台，其中2台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据
表1 检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	2
	输入功率和电流
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	3
	发热
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	5
	耐潮湿
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	6
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	7
	非正常工作（不包括第19.11.4条试验）
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	8
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	9
	机械强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	10
	结构（不包括第22.46条试验）
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	11
	内部布线
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	12
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	13
	外部导线用接线端子
或外部导体用接线端子
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	14
	接地措施
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	15
	螺钉和连接
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024

	16
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.19-2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求 
GB 4706.19-2008 家用和类似用途电器的安全  液体加热器的特殊要求 
GB 44246-2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范
GB/T 4706.1-2024 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB/T 4706.19-2024 家用和类似用途电器的安全  第19部分：液体加热器的特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。












西藏自治区电子灭蚊器产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品3台，其中2台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK28]表1 检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005
[bookmark: OLE_LINK19]GB 4706.76-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.76-2024

	2
	输入功率和电流
	GB 4706.1-2005
GB 4706.76-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.76-2024

	3
	发热
	GB 4706.1-2005
GB 4706.76-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.76-2024

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.76-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.76-2024

	5
	耐潮湿
	GB 4706.1-2005
GB 4706.76-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.76-2024

	6
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.76-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.76-2024

	7
	非正常工作（不包括第19.11.4条试验）
	GB 4706.1-2005
GB 4706.76-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.76-2024

	8
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1-2005
GB 4706.76-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.76-2024

	9
	机械强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.76-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.76-2024

	10
	结构（不包括第22.46条试验）
	GB 4706.1-2005
GB 4706.76-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.76-2024

	11
	内部布线
	GB 4706.1-2005
GB 4706.76-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.76-2024

	12
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1-2005
GB 4706.76-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.76-2024

	13
	外部导线用接线端子
或外部导体用接线端子
	GB 4706.1-2005
GB 4706.76-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.76-2024

	14
	接地措施
	GB 4706.1-2005
GB 4706.76-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.76-2024

	15
	螺钉和连接
	GB 4706.1-2005
GB 4706.76-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.76-2024

	16
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1-2005
GB 4706.76-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.76-2024

	17
	耐热和耐燃
	GB 4706.1-2005
GB 4706.76-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.76-2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
[bookmark: OLE_LINK27]GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求 
GB 4706.76-2008 家用和类似用途电器的安全  家用和类似用途电器的安全灭虫器的特殊要求 
GB 44246-2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范
GB/T 4706.1-2024 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB/T 4706.76-2024 家用和类似用途电器的安全 第76部分：灭虫器的特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。







西藏自治区太阳能电池板产品质量监督抽查
实施细则（2026版）
1  抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品3块，其中2块作为检验样品，1块作为备用样品。
备用样品封存于承检单位。
2  检验依据
表1  太阳能电池板检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	太阳能电池板
	外观检查
	IEC 61215-1:2021
IEC 61215-1-1:2021
IEC 61215-2:2021

	2
	
	标准测试条件下的性能
	IEC 61215-1:2021
IEC 61215-1-1:2021
IEC 61215-2:2021

	3
	
	绝缘试验
	IEC 61215-1:2021
IEC 61215-1-1:2021
IEC 61215-2:2021

	4
	
	湿漏电流试验
	IEC 61215-1:2021
IEC 61215-1-1:2021
IEC 61215-2:2021

	5
	
	静态机械载荷试验
	IEC 61215-1:2021
IEC 61215-1-1:2021
IEC 61215-2:2021

	6
	
	冰雹试验
	IEC 61215-1:2021
IEC 61215-1-1:2021
IEC 61215-2:2021


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3  判定规则
3.1  依据标准
IEC 61215-1:2021 《Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1: Test requirements》
IEC 61215-1-1:2021 《Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-1: Special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV) modules》
IEC 61215-2:2021《Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval – Part 2: Test procedures》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2  判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。









西藏自治区摄像头产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽取样品2台，其中 1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据
表1 检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	跌落试验
	GB 4943.1-2022

	2
	直接插入电网电源输出插座的设备
	GB 4943.1-2022

	3
	电能量源的防护
	GB 4943.1-2022

	4
	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件
	GB 4943.1-2022

	5
	电气间隙
	GB 4943.1-2022

	6
	爬电距离
	GB 4943.1-2022

	7
	抗电强度试验
	GB 4943.1-2022

	8
	安装在墙壁、天花板或其他结构上的设备
	GB 4943.1-2022

	9
	热灼伤
	GB 4943.1-2022

	10
	1GHz以下辐射发射
	GB/T 9254.1-2021

	11
	交流电源端口的传导发射
	GB/T 9254.1-2021


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求
GB/T 9254.1-2021  信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第1部分：发射要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


















西藏自治区橡胶止水带产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽样数量见表1。
表1 抽样数量
	序号
	产品种类
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	止水带
	成品
	2米
	1米
	1米

	
	
	胶片
	16片
	8片
	8片

	
	
	圆柱体
	18个
	9个
	9个



2 检验依据
表2 橡胶止水带产品检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	硬度
	GB/T 39693.4-2025

	2
	拉伸强度
	GB/T 528—2009
GB/T 18173.2-2014

	3
	拉断伸长率
	GB/T 528—2009
GB/T 18173.2-2014

	4
	压缩永久变形
	GB/T 7759.1—2015
GB/T 18173.2-2014

	5
	撕裂强度
	GB/T 529—2008
GB/T 18173.2-2014

	6
	热空气老化
	GB/T 3512—2014


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 18173.2—2014 高分子防水材料 第2部分：止水带
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。













西藏自治区粉煤灰产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽取样品不得少于6kg，将样品均分为两份，每份至少3kg。其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

2 检验依据
表1 检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	细度（45um方孔筛筛余）
	GB/T 1345-2005 
GB/T 1596-2017

	2
	需水量比
	GB/T 1596-2017

	3
	含水量
	GB/T 1596-2017

	4
	强度活性指数
	GB/T 1596-2017

	5
	放射性
	GB 6566-2010
GB/T 1596-2017


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 1596-2017 用于水泥和混凝土中的粉煤灰
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。























[bookmark: _Hlk102658712]西藏自治区商品煤产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
民用散煤每批次抽取样品数量见表1，共抽取两份，一份检样，一份备样。
表1  抽样数量
	标称最大粒度（mm）
	抽取最小质量（kg）

	1
	0.10×2

	3
	0.70×2

	6
	3.75×2

	13
	15×2

	25
	40×2

	50
	170×2

	80
	565×2

	100
	1025×2

	150
	2600×2


备注：对于抽样量较大的样品，可在抽样现场对所抽样品进行破碎缩分，缩分后的粒度与质量应符合表1中要求，破碎缩分过程应详细记录在抽样单上。
民用型煤中蜂窝煤随机抽取5块样品，其中3块作为检验样品，2块作为备用样品，其他型煤随机抽取两袋以上样品，缩分出两份，每份不少于4.0kg，一份作为检验样品，一份作为备用样品。

2 检验依据
表2 民用散煤检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	全硫（St,d）
	GB/T 214-2007

	2
	灰分(Ad)
	GB/T 212-2008

	3
	磷含量(Pd)
	GB/T 216-2003

	4
	氯含量(Cld)
	 GB/T 3558-2014

	5
	砷含量(Asd)
	GB/T 3058-2019

	6
	汞含量(Hgd)
	GB/T 16659-2024

	7
	氟含量(Fd)
	GB/T 4633-2014

	8
	水分（Mad）
	GB/T 212-2008

	[bookmark: _Hlk40347690]9
	挥发分
	GB/T 212-2008

	注：水分（Mad）出具实测值，不作判定。



表3 民用型煤检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	发热量（Qgr,d）
	GB/T 213-2008

	2
	全硫(St,d)
	GB/T 214-2007

	3
	挥发分(Vd)
	GB/T 212-2008

	4
	磷含量(Pd)
	GB/T 216-2003

	5
	氯含量(Cld)
	 GB/T 3558-2014

	6
	砷含量(Asd)
	GB/T 3058-2019

	7
	汞含量(Hgd)
	GB/T 16659-2024

	8
	氟含量(Fd)
	GB/T 4633-2014

	9
	水分（Mad）
	GB/T 212-2008

	注：水分（Mad）出具实测值，不作判定。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 34169-2017 商品煤质量 民用散煤
GB 34170-2017 商品煤质量 民用型煤
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。





















西藏自治区铝丝产品质量监督抽查
实施细则（2026版）
1  抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
电工圆铝线：每批次产品抽取样品20米，其中10米作为检验样品，10米作为备用样品。
2  检验依据
表1 电工圆铝线
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	尺寸偏差
	GB/T 4909.2—2009

	2
	外观
	GB/T 3955—2009

	3
	抗拉强度
	GB/T 4909.3—2009

	4
	电阻率
	GB/T 3048.2—2007


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1  依据标准
GB/T 3955-2009 电工圆铝线
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2  判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

























西藏自治区汽车反光标识产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽取12只，6只作为检验样品，6只作为备用样品。
2 检验依据
表 1 汽车反光标识检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	发光强度系数
	GB 11564-2024

	2
	逆反射系数
	GB 11564-2024

	3
	均匀性
	GB 11564-2024

	4
	亮度因数
	GB 11564-2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 11564-2024《机动车回复反射装置》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




























西藏自治区车用压缩天然气产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2m3（标准状态下），其中1.95 m3作为检验样品，0.05 m3作为备用样品。现场检验项目为硫化氢和水露点。复检项目不包括硫化氢和水。

2 检验依据
表1 检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	高位发热量
	GB/T 13610-2020
GB/T 11062-2020

	2
	总硫（以硫计）
	GB/T 11060.4-2017
GB/T 11060.8-2020

	3
	硫化氢
	GB/T 11060.1-2023

	4
	二氧化碳
	GB/T 13610-2020

	5
	氧气
	GB/T 13610-2020

	6
	水
	GB/T 17283.1-2025
GB/T 22634-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 18047-2017 车用压缩天然气
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。






















西藏自治区车用汽油、车用柴油产品质量监督抽查
含快速筛查实施细则（2026版）

1 抽查方法
1.1 抽查型号或规格
抽取样品应为同一储油罐、同一加油机（枪）、同一型号的油品。
1.2 抽查方法、数量
1.2.1 抽查方法Ⅰ
对各加油站内待售的车用汽油、车用柴油开展快速筛查，取样500mL。从储油罐取样，取样方法执行GB/T 4756规定；在加油站抽取样品，允许直接从加油机油枪中取样，抽样基数不少于其可以正常对外加油状态时的最低储油罐存量。
1.2.2 抽查方法Ⅱ
若快速筛查未通过，应重新抽样，并填写抽样单。按照GB/T 4756《石油液体手工采样法》抽取同一加油枪的油品，从加油机枪口中抽取成品油样品6L，分装在2个合适的容器中，一份4L为检样，一份2L为备样。检测样品带回实验室，对筛查未通过的样品进行检验；备用样品封存于于受检单位。（注：盛样容器应经过拟被抽查油品清洗后进行正式取样工作）
两份样品需当场独立封样处理，加贴封样单，封样单应包含抽样单位公章、抽样日期、抽样单编号、受检单位负责人签名、抽样人员签名。备用样品应做好防拆封措施后封存于受检单位。受检单位应妥善保管，不得擅自更换、隐匿、处理、转移、变卖、损毁已抽查封存的备用样品。

2 检验项目及方法
车用汽油和车用柴油的检验项目及方法见表1.
表 1 检验项目及方法
	序号
	产品类别
	检验项目
	快速筛查试验方法
	监督抽查试验方法

	1
	车用汽油
	研究法辛烷值（RON）
	DB54/T 0474
	DB54/T 0319

	2
	
	苯含量（体积分数）
	DB54/T 0474
	NB/SH/T 0713或SH/T 0693或GB/T 30519

	3
	
	芳烃含量（体积分数）
	DB54/T 0474
	GB/T 30519或GB/T 11132或NB/SH/T 0741

	4
	
	烯烃含量（体积分数）
	DB54/T 0474
	GB/T 30519或GB/T 11132或NB/SH/T 0741

	5
	
	氧含量（质量分数）
	DB54/T 0474
	NB/SH/T 0663

	6
	
	甲醇含量（质量分数）
	DB54/T 0474
	NB/SH/T 0663

	7
	
	硫含量
	SH/T 0689或NB/SH/T 0842
	SH/T 0689

	8
	
	密度（20℃）
	GB/T 1884、GB/T 1885
或SH/T 0604
	GB/T 1884、GB/T 1885
或SH/T 0604

	9
	
	馏程
	/
	GB/T 6536

	10
	
	水溶性酸或碱
	/
	GB/T 259

	11
	
	机械杂质及水分
	/
	GB 17930 目测 或
GB/T 260和GB/T 511

	1
	车用柴油
	多环芳烃含量（质量分数）
	DB54/T 0476
	NB/SH/T 0806或NB/SH/T 0606或GB/T 25963

	2
	
	凝点
	DB54/T 0476
	GB/T 510

	3
	
	冷滤点
	DB54/T 0476
	NB/SH/T 0248

	4
	
	十六烷值
	DB54/T 0476
	DB54/T 0321

	5
	
	十六烷指数
	DB54/T 0476
	SH/T 0694或GB 11139

	6
	
	闪点（闭口）
	SH/T 0768或GB/T 261
	GB/T 261

	7
	
	硫含量
	SH/T 0689
或NB/SH/T 0842
	SH/T 0689

	8
	
	密度（20℃）
	GB/T 1884、GB/T 1885
或SH/T 0604
	GB/T 1884、GB/T 1885
或SH/T 0604

	9
	
	运动粘度（20℃）
	/
	GB/T 265

	10
	
	水含量
	/
	GB 19147 目测 或GB/T 260

	11
	
	酸度（以KOH计）
	/
	GB/T 258

	12
	
	馏程
	/
	GB/T 6536


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定原则
3.1 依据标准
GB 17930-2016《车用汽油》
GB 19147-2016《车用柴油》
DB54/T 0473-2025 《车用汽油快速筛查技术规范》
DB54/T 0475-2025 《车用柴油快速筛查技术规范》
DB54/T 0319- 2024 《高海拔地区汽油辛烷值的测定 研究法》
DB54/T 0321- 2024《高海拔地区汽油辛烷值的测定 马达法》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2 判定原则
经筛查，检验项目全部通过，判定为被抽查产品通过本次筛查；检验项目中任一项或一项以上未通过，判定为被抽查产品未通过本次筛查。
若快速筛查未通过，则按照本细则取样进行全项检验。
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。









西藏自治区液化石油气产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽取样品1瓶（不低于10kg/瓶），检验样品和备用样品为同一瓶样品。

2 检验依据
表1 液化石油气（GB 11174-2011）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度（15℃）
	GB/T 12576-1997

	2
	蒸气压（37.8℃）
	GB/T 12576-1997

	3
	组分
	NB/SH/T 0230-2019

	4
	铜片腐蚀（40℃，1h）
	SH/T 0232-1992

	5
	总硫含量
	SH/T 0222-1992

	6
	硫化氢
	SH/T 0125-1992
SH/T 0231-1992



表2 液化石油气（GB 11174-2025）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度（15℃）
	GB/T 12576-1997

	2
	蒸气压（37.8℃）
	GB/T 12576-1997

	3
	组分
	NB/SH/T 0230-2019

	4
	铜片腐蚀（40℃，1h）
	SH/T 0232-1992

	5
	硫含量
	SH/T 0222-1992
NB/SH/T 0917-2015

	6
	硫化氢
	SH/T 0125-1992
SH/T 0231-1992

	7
	二甲醚体积分数
	NB / SH / T0230 c

	8
	1,3-丁二烯质量分数
	NB / SH / T0230 c

	注：
	c也可采用附录 B 测定。 有争议时, 以 NB / SH / T0230 为仲裁方法。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 11174-2011 液化石油气
GB 11174-2025 液化石油气
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。











西藏自治区车用防冻液产品质量监督抽查实施细则
（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽样数量不少于2个独立包装，并且总量不少于4L，其中1/2作为检验样品，1/2作为备用样品。

2 检验依据
表1 检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	亚硝酸盐含量（以NO2-计）
	JT/T 1230-2018

	2
	钼酸盐（MoO42-）
	NB/SH/T 0828-2010

	3
	冰点
	SH/T 0090-1991

	4
	沸点
	SH/T 0089-1991

	5
	pH 
	SH/T 0069-1991

	6
	泡沫倾向
	SH/T 0066-2002

	7
	水分（质量分数）
	SH/T 0086-1991

	8
	亚硝酸盐（以NO2-计）和钼酸盐总量（MoO42-）
	JT/T 1230-2018
NB/SH/T 0828-2010


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 29743.1-2022 机动车冷却液第1部分:燃油汽车发动机冷却液
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



















西藏自治区家用制氧机产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据
表1 检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005
GB/T 4706.1-2024

	2
	输入功率和电流
	GB 4706.1-2005
GB/T 4706.1-2024

	3
	发热
	GB 4706.1-2005
GB/T 4706.1-2024

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005
GB/T 4706.1-2024

	5
	耐潮湿
	GB 4706.1-2005
GB/T 4706.1-2024

	6
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005
GB/T 4706.1-2024

	7
	非正常工作（不包括第19.11.4条试验）
	GB 4706.1-2005
GB/T 4706.1-2024

	8
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1-2005
GB/T 4706.1-2024

	9
	机械强度
	GB 4706.1-2005
GB/T 4706.1-2024

	10
	结构（不包括第22.46条试验）
	GB 4706.1-2005
GB/T 4706.1-2024

	11
	内部布线
	GB 4706.1-2005
GB/T 4706.1-2024

	12
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1-2005
GB/T 4706.1-2024

	13
	外部导线用接线端子
或外部导体用接线端子
	GB 4706.1-2005
GB/T 4706.1-2024

	14
	接地措施
	GB 4706.1-2005
GB/T 4706.1-2024

	15
	螺钉和连接
	GB 4706.1-2005
GB/T 4706.1-2024

	16
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1-2005
GB/T 4706.1-2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 4706.1-2005家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求
GB 44246-2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范
GB/T 4706.1-2024 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




西藏自治区室外消火栓产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据
表1 检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	进水口连接尺寸
	GB 4452-2011

	2
	排放余水装置
	GB 4452-2011

	3
	密封性能
	GB 4452-2011

	4
	开启高度
	GB 4452-2011

	5
	水压强度
	GB 4452-2011


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 4452-2011 室外消火栓
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


































西藏自治区室内消火栓产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽取样品4台，其中2台作为检验样品，2台作为备用样品。

2 检验依据
表1 检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	阀杆升降性能
	GB 3445-2018

	2
	旋转性能
	GB 3445-2018

	3
	开启高度
	GB 3445-2018

	4
	密封性能
	GB 3445-2018

	5
	水压性能
	GB 3445-2018

	6
	耐腐蚀性能
	GB 3445-2018


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 3445-2018 室内消火栓
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



























西藏自治区防火卷帘产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1  抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
每批次产品抽取样品2樘，其中1樘作为检验样品，1樘作为备用样品。
备用样品封存于受检单位。
2  检验依据
表1 防火卷帘检验项目
	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	基本运行性能
	GB 14102.1-2024

	2
	依自重下降运行性能
	GB 14102.1-2024

	3
	反复启、闭运行性能
	GB 14102.1-2024 

	4
	耐火性能
	GB 14102.1-2024
GB/T 7633-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3  判定规则
3.1依据标准
GB 14102.1-2024 防火卷帘第1部分:通用技术条件
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则 
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。


























西藏自治区火灾自动报警系统产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
点型感烟火灾探测器每批次抽取样品6只，其中3只作为检验样品，3只作为备用样品；点型感温火灾探测器每批次抽取样品4只，其中2只作为检验样品，2只作为备用样品；火灾报警控制器每批次抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。
2  检验依据
表1 点型感烟火灾探测器检验项目
	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	烟雾响应重复性试验
	GB 4715-2024 

	2
	烟雾响应方位试验
	GB 4715-2024 

	3
	抗气流干扰性能试验
	GB 4715-2024 

	4
	高温（运行）试验
	GB 4715-2024 

	5
	低温（运行）试验
	GB 4715-2024 


表2 点型感温火灾探测器检验项目
	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	方位试验
	GB 4716-2024

	2
	动作温度试验
	GB 4716-2024

	3
	响应时间试验
	GB 4716-2024

	4
	高温响应试验
	GB 4716-2024


表3 火灾报警控制器检验项目
	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	低温(运行)试验
	GB 4717-2024

	2
	恒定湿热(运行)试验
	GB 4717-2024

	3
	绝缘电阻试验
	GB 4717-2024

	4
	泄漏电流试验
	GB 4717-2024

	5
	电气强度试验
	GB 4717-2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3  判定规则
3.1依据标准
GB 4715-2024 点型感烟火灾探测器
GB 4716-2024 点型感温火灾探测器
GB 4717-2024 火灾报警控制器
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则 
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。











西藏自治区塑料管道阻火圈产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1  抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
每批次产品抽取样品2个，其中1个作为检验样品，1个作为备用样品。
2  检验依据
表1 塑料管道阻火圈检验项目
	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	耐火性能
	XF 304-2012


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3  判定规则
3.1依据标准
XF 304-2012 塑料管道阻火圈
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则 
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

西藏自治区危险化学品产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
抽查样品基数满足抽样数量即可。
每批次产品抽取样品1000mL，分装于2个干燥、清洁带磨口塞的玻璃瓶中（每份500mL），1份作为检验样品，1份作为备用样品。
采用GB/T 6680中规定的适宜的耐酸取样器向 上、 中、 下三处采取等量的有代表 性的样品。 
 按GB/T 6678中规 定的采样单元数 随机采样， 采样时拆开包装， 采用GB/T 6680中规定的适宜的耐 酸取样器自 上、 中、 下三处采取等量的有代表 性的样品。将采取的样品混匀，分装于两个清洁、干燥、 具磨口塞的玻璃瓶或塑料瓶中， 密封。 每瓶样品量不少于 500 mL。 
随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据
表1 副产盐酸（HG/T 3783-2021）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总酸度（HCl）质量分数
	HG/T 3783-2021

	2
	重金属（以Pb计）质量分数
	HG/T 3783-2021

	3
	浊度
	GB/T 15893.1-2014

	4
	外观
	HG/T 3783-2021


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
HG/T 3783-2021 副产盐酸
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


















西藏自治区预拌混凝土产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽样数量：抽取实物样品数量不得少于60L，不留备样。
抗压强度试验、内照射指数和外照射指数：按照GB/T 50081-2019第4条制作和养护150mm×150mm×150mm的立方体试件3块，并在28天龄期进行抗压强度和放射性核素限量项目检验；
坍落度试验为现场检验项目：从同一盘混凝土或同一车混凝土中1/4处、1/2处和3/4处分别取样。

2 检验依据
表1预拌混凝土
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	抗压强度
	GB/T 50081-2019

	2
	坍落度
	GB/T 50080-2016

	4
	放射性核素限量
	GB 6566-2010


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 14902-2012预拌混凝土
GB 6566-2010建筑材料放射性核素限量
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




























西藏自治区防水板产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽样数量见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品品种
	抽样数量（m）
	检验样品数量（m）
	备用样品数量（m）

	1
	高分子防水材料—片材 
	6.0
	3.0
	3.0

	2
	土工合成材料—聚乙烯土工膜
	6.0
	3.0
	3.0



2 检验依据
表2 高分子防水材料—片材检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	拉伸强度
	GB/T 18173.1—2012
[bookmark: OLE_LINK5]GB/T 528—2009
GB/T 1040.2—2022

	2
	拉断伸长率
	GB/T 18173.1—2012
GB/T 528—2009
GB/T 1040.2—2022

	3
	撕裂强度
	GB/T 18173.1—2012
GB/T 529—2008

	4
	不透水性
	GB/T 18173.1—2012

	5
	低温弯折
	GB/T 18173.1—2012

	6
	加热伸缩量
	GB/T 18173.1—2012

	7
	热空气老化
	拉伸强度保持率
	GB/T 18173.1—2012
GB/T 3512—2014
GB/T 528—2009
GB/T 1040.2—2022

	
	
	拉断伸长率保持率
	GB/T 18173.1—2012
GB/T 3512—2014
GB/T 528—2009
GB/T 1040.2—2022

	8
	耐碱性
	GB/T 18173.1—2012
GB/T 1690—2010

	9
	复合强度(FS2型表层与芯层)
	GB/T 18173.1—2012



	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	拉伸屈服强度
	GB/T 17643—2025
GB/T 1040.3—2006
GB/T 17643-2011

	2
	拉伸断裂强度
	GB/T 17643—2025
GB/T 1040.3—2006
GB/T 17643-2011

	3
	拉伸屈服应变
	GB/T 17643—2025
GB/T 1040.3—2006
GB/T 17643-2011

	4
	拉伸断裂应变
	GB/T 17643—2025
GB/T 1040.3—2006
GB/T 17643-2011

	5
	直角撕裂负荷
	QB/T 1130—1991

	6
	刺破强力
	GB/T 19978—2005


表3 土工合成材料—聚乙烯土工膜检验项目
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 18173.1—2012 高分子防水材料  第1部分：片材
GB/T 17643—2025 土工合成材料 聚乙烯土工膜
GB/T 17643-2011土工合成材料 聚乙烯土工膜
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



























西藏自治区建设用砂石产品质量监督抽查
实施细则（2026版）


1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者（含砂石料场、卵石碎石加工企业等）的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
建设用砂：抽取样品40kg，其中20kg作为检验样品，20kg作为备用样品。取样方法：在料堆上取样时，取样部位应均匀分布，取样前先将取样部位表层铲除,然后从不同部位随机抽取大致等量的砂8份,组成一组样品；从皮带运输机上取样时,应全断面定时随机抽取大致等量的砂4份,组成一组样品；从火车、汽车、货船上取样时,从不同部位和深度随机抽取大致等量的砂8份,组成一组样品。
建设用卵石、碎石：抽取样品公称粒级范围为5mm~20mm，每批次抽取样品180kg，其中90kg作为检验样品，90kg作为备用样品。抽取样品公称粒级范围为20mm~40mm，每批次抽取样品360kg，其中180kg作为检验样品，180kg作为备用样品。

2 检验依据
表1 建设用砂
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	颗粒级配
	GB/T 14684-2022

	2
	含泥量（天然砂）
	GB/T 14684-2022

	3
	亚甲蓝值与石粉含量（机制砂）
	GB/T 14684-2022

	4
	泥块含量
	GB/T 14684-2022

	5
	氯化物含量
	GB/T 14684-2022

	6
	表观密度
	GB/T 14684-2022

	7
	松散堆积密度
	GB/T 14684-2022

	8
	松散堆积孔隙率
	GB/T 14684-2022

	9
	放射性
	GB 6566-2010



表2 建设用卵石、碎石
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	颗粒级配
	GB/T 14685-2022

	2
	卵石泥含量、碎石泥粉含量
	GB/T 14685-2022

	3
	泥块含量
	GB/T 14685-2022

	4
	针、片状颗粒含量
	GB/T 14685-2022

	5
	压碎指标
	GB/T 14685-2022

	6
	表观密度
	GB/T 14685-2022

	7
	松散堆积空隙率
	GB/T 14685-2022

	8
	吸水率
	GB/T 14685-2022

	9
	硫化物及硫酸盐（以SO₃计）
	GB/T 14685-2022

	10
	放射性
	GB 6566-2010


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 14684-2022 建设用砂
GB/T 14685-2022 建设用卵石、碎石
GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
























西藏自治区防火封堵材料产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1  抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽样数量详见表1。
备用样品封存于受检单位。
表1  防火封堵材料产品抽样数量
	序号
	产品种类
	抽取样品数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	防火密封胶
	6支
	3支
	3支

	2
	柔性有机堵料
	50kg
	25kg
	25kg

	3
	阻火包
	2袋
	1袋
	1袋

	4
	防火封堵板材
	4m2
	2m2
	2m2

	5
	无机堵料
	50kg
	25kg
	25kg

	注：如样品量过少，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。


2  检验依据
表2  防火密封胶产品检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	燃烧性能
	GB 23864-2023
GB/T 8626-2007

	2
	腐蚀性
	GB 23864-2023

	3
	耐水性
	GB 23864-2023

	4
	耐酸性
	GB 23864-2023

	5
	耐碱性
	GB 23864-2023


表3  柔性有机堵料、无机堵料检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	燃烧性能
	GB 23864-2023
GB/T 8626-2007

	2
	腐蚀性
	GB 23864-2023

	3
	耐水性
	GB 23864-2023

	4
	耐油性
	GB 23864-2023


表4  阻火包检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	燃烧性能
	GB 23864-2023
GB/T 5455-2014

	2
	耐水性
	GB 23864-2023

	3
	耐油性
	GB 23864-2023


表5  防火封堵板材检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	燃烧性能
	GB 23864-2023
GB/T 8626-2007

	2
	抗弯强度
	GB 23864-2023

	3
	耐水性
	GB 23864-2023

	4
	耐油性
	GB 23864-2023


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3  判定规则
3.1依据标准
GB 23864-2023 防火封堵材料
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则 
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。


西藏自治区无机防水堵漏材料产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
Ⅰ型产品每批次抽取样品12kg，其中6kg作为检验样品，6kg作为备用样品，Ⅱ型产品每批次抽取样品20kg，其中10kg作为检验样品，10kg作为备用样品。

2 检验依据
表1 检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	抗压强度
	GB/T 23440-2025
GB/T 17671-2021

	2
	抗折强度
	GB/T 23440-2025
GB/T 17671-2021

	3
	粘结强度（7d）
	GB/T 23440-2025

	4
	抗渗性能（7d试件抗渗压力）
	GB/T 23440-2025

	5
	氯离子含量
	GB/T 176-2017


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 23440-2025 无机防水堵漏材料
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
























西藏自治区建筑用钢化玻璃产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽样样品44块，其中22块作为检验样品，22块作为备用样品。具体要求见表1。
表1  抽样数量
	序号
	检验项目
	样品规格
	抽样方法
	抽样数量/块

	
	
	
	
	检验样品
	备用样品
	小计

	1
	碎片状态
	任意规格
	随机抽取产品
	4
	4
	8

	2
	抗冲击性
	610mm×610mm
	现场制作①
	12
	12
	24

	3
	表面应力
	1930mm×864mm
	
	7
	7
	14

	4
	霰弹袋冲击性能
	
	
	
	
	

	合计
	/
	/
	/
	23
	23
	46

	备注：①因钢化玻璃不可切裁，标准中要求的特定规格的试样由生产者采用与抽查碎片状态检验项目样品相同材料、相同工艺条件现场制作的方式提供。因钢化玻璃不可切裁，标准中要求的特定规格的试样由生产者采用与抽查碎片状态检验项目样品相同材料、相同工艺条件现场制作的方式提供。



2 检验依据
表2  检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	抗冲击性
	GB 15763.2-2005
GB/T 15763.2-2025

	2
	碎片状态
	GB 15763.2-2005
GB/T 15763.2-2025

	3
	霰弹袋冲击性能
	GB 15763.2-2005
GB/T 15763.2-2025

	4
	表面应力
	GB/T 18144-2008
GB/T 15763.2-2025


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃
GB/T 15763.2-2025 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




















西藏自治区婴幼儿安抚奶嘴产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽取样品30个，其中22个作为检验样品，8个作为备用样品。

2 检验依据
表1 婴幼儿安抚奶嘴产品检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	一、一般安全要求

	1
	材料
	GB 28482—2012

	2
	一般要求（结构）
	GB 28482—2012

	3
	奶嘴头
	GB 28482—2012

	4
	挡板
	GB 28482—2012

	5
	环
	GB 28482—2012

	6
	把手、塞子和/或盖
	GB 28482—2012

	7
	孔洞（手指陷套）
	GB 28482—2012

	二、机械性能要求

	8
	抗冲击性能
	GB 28482—2012

	9
	抗刺穿性能
	GB 28482—2012

	10
	抗扯性能
	GB 28482—2012

	11
	把手、塞子和/或盖的保持力
	GB 28482—2012

	12
	咬扯耐久性能
	GB 28482—2012

	13
	旋转耐久性
	GB 28482—2012

	14
	完整性
	GB 28482—2012

	三、化学性能要求

	15
	邻苯二甲酸酯含量
	GB/T 22048—2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 28482—2012 婴幼儿安抚奶嘴安全要求
GB/T 22048—2022 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。













西藏自治区食品用塑料包装容器工具等产品质量监督抽查实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次食品相关产品（容器、工具）抽样数量见表1。
表1 抽样数量
	序号
	产品名称
	抽样数量（只/个）
	检验样品数量（只/个）
	备用样品数量（只/个）

	1
	包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯
	V＜200 mL
	80
	60
	20

	
	
	V≥200 mL
	40
	30
	10

	2
	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶
	V＜200 mL
	80
	60
	20

	
	
	200 mL≤V＜2L
	40
	30
	10

	
	
	V≥2L
	30
	20
	10

	3
	饮用吸管
	300
	200
	100

	4
	一次性塑料餐饮具
	120
	90
	30



2 检验依据
表2 包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7—2023

	2
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016

	5
	脱色试验
	GB 31604.7—2023

	6
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52—2021

	7
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质）
	[bookmark: OLE_LINK2]GB 31604.21—2025

	8
	特定迁移总量（以1,2—乙二醇计）（限PET材质）
	[bookmark: OLE_LINK3]GB 31604.44—2016

	注：1.序号5仅适用于添加了着色剂的产品；
2.序号6仅适用于含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。



表3 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官指标
	GB 4806.7—2025

	2
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016

	5
	脱色试验
	GB 31604.7—2023

	6
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52—2021

	7
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质）
	GB 31604.21—2025

	8
	特定迁移总量（以1,2—乙二醇计）（限PET材质）
	GB 31604.44—2016

	注：1.序号5仅适用于添加了着色剂的产品；
    2.序号6仅适用于含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。



表4 聚丙烯饮用吸管检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7—2023

	2
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016

	5
	脱色试验
	GB 31604.7—2023

	6
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52—2021

	注：1.序号5仅适用于添加了着色剂的产品；
    2.序号6仅适用于含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。



表5 一次性塑料餐饮具检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7—2023

	2
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016 

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016 

	5
	脱色试验
	GB 31604.7—2023

	6
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52—2021

	7
	特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）
	GB 31604.19—2016 

	8
	氯乙烯特定迁移量
（限PVC、PVDC材质）
	GB 31604.31—2025

	9
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PBT材质）
	GB 31604.21—2025

	10
	特定迁移总量（以1,2—乙二醇计）（限PET材质）
	GB 31604.44—2016

	11
	特定迁移总量（以1,4—丁二醇计）（限PBT材质）
	GB 31604.51—2021

	12
	1,3—丁二烯特定迁移量（限有丁二烯单体的聚合物）
	GB 31604.12—2016

	13
	邻苯类增塑剂特定迁移量
（限PVC材质）
	GB 31604.30—2025

	注：1.序号5仅适用于添加了着色剂的产品；
    2.序号6仅适用于含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 4806.7—2023食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品
GB 9685—2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准
BB/T 0060—2025 包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯
GB/T 41167—2021 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求
GB/T 24693—2009聚丙烯饮用吸管
GB/T 18006.1—2025 塑料一次性餐饮具通用技术要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。






西藏自治区食品用纸包装容器产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
抽样基数满足抽样数量即可。
每批次抽样数量见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量（只）
	检验样品数量（只）
	备用样品数量（只）

	1
	纸杯
	100（若样品过小，应调整抽样量满足样品总质量不小于0.25kg，其中检样、备样按比例2:1抽取。）
	50
	50

	2
	纸餐具
	70
	50
	20

	3
	纸盒
	40
	30
	10

	4
	纸袋
	60（若样品过小、过大时，应调整抽样量满足总质量不少于0.25kg，不多于3kg，检验、备样按比例：2:1抽取）
	40
	20

	注：抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。



2 检验依据
表2  纸杯
	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	感官要求a
	GB 4806.8-2022
GB 4806.7—2023

	2
	铅（Pb）
	GB 31604.34-2016或31604.49-2023

	3
	砷（As）
	GB 31604.38-2016或31604.49-2023

	4
	甲醛
	GB 4806.8-2022附录A
GB 31604.48-2016

	5
	荧光性物质
	GB 31604.47-2023

	6
	总迁移量
	GB 31604.8-2021

	7
	高锰酸钾消耗量b
	GB 31604.2-2016

	8
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9-2016

	9
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8-2022

	10
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8-2022

	11
	大肠菌群
	GB 14934-2016 附录B

	12
	沙门氏菌
	GB 14934-2016 附录C

	13
	霉菌
	GB 4806.8-2022
GB 4789.15-2016

	14
	感官指标
	GB/T 27590-2022

	15
	渗漏性能
	GB/T 27590-2022

	16
	杯身挺度
	GB/T 27590-2022

	17
	芳香族伯胺迁移总量b
	GB 31604.52—2021

	注：a GB 4806.7—2023标准适用于淋（覆）膜产品，GB 4806.8—2022标准适用于非淋（覆）膜产品。
b适用于淋（覆）膜、涂层纸杯产品。


表3  食品用纸包装容器（包括纸餐具、纸盒、纸袋）
	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	感官要求a
	GB 4806.8-2022
GB 4806.7—2023

	2
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9-2016

	3
	铅（Pb）
	GB 31604.34-2016或31604.49-2023

	4
	砷（As）
	GB 31604.38-2016或31604.49-2023

	5
	甲醛
	GB 4806.8-2022附录A
GB 31604.48-2016

	6
	荧光性物质
	GB 31604.47-2023

	7
	总迁移量
	GB 31604.8-2021

	8
	高锰酸钾消耗量b
	GB 31604.2-2016

	9
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8-2022

	10
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8-2022

	11
	大肠菌群
	GB 14934-2016 附录B

	12
	沙门氏菌
	GB 14934-2016 附录C

	13
	霉菌
	GB 4806.8-2022
GB 4789.15-2016

	14
	芳香族伯胺迁移总量b
	GB 31604.52—2021

	注：a GB 4806.7—2023标准适用于淋（覆）膜产品，GB 4806.8—2022标准适用于非淋（覆）膜产品。
b适用于淋（覆）膜、涂层纸杯产品。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 14934-2016食品安全国家标准  消毒餐（饮）具
GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品
GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB 4806.13-2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品
GB/T 27590-2022 纸杯
GB/T 27591-2025 纸餐具
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则     
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
依据卫健委“卫监督发[2005]515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检”及GB 4789.1-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”的规定，微生物项目（大肠菌群、致病菌（沙门氏菌）、霉菌）不合格不复检。


西藏自治区食品接触用竹木餐饮具（勺、筷子、盘子等）产品质量监督抽查实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽样基数满足抽样数量即可。
每批次抽样数量见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量（个/双）
	检验样品数量（个/双）
	备用样品数量（个/双）

	1
	砧板、托盘、分格餐盘等
	含涂料、粘合剂和（或）油墨
	10
	6
	4

	
	
	不含涂料、粘合剂和（或）油墨
	6
	4
	2

	2
	碗、盘、杯、锅铲、蒸笼等
	含涂料、粘合剂和（或）油墨
	30
	20
	10

	
	
	不含涂料、粘合剂和（或）油墨
	18
	12
	6

	3
	非一次性刀、勺类等
	含涂料、粘合剂和（或）油墨
	30
	20
	10

	
	
	不含涂料、粘合剂和（或）油墨
	20
	14
	6

	4
	一次性使用的筷子（含筷头）、刀、叉、勺等
	150
	100
	50

	5
	非一次性筷子
	含涂料、粘合剂和（或）油墨
	60
	40
	20

	
	
	不含涂料、粘合剂和（或）油墨
	40
	30
	10

	6
	雪糕柄、叉、签等
	600
	300
	300



2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	[bookmark: OLE_LINK1]GB 4806.12-2022

	2
	总迁移量a
	GB 31604.8-2021

	3
	甲醛
	GB 31604.48-2016

	4
	二氧化硫
	GB 4806.12-2022附录A

	5
	五氯苯酚及其盐类（以五氯苯酚计）
	GB 4806.12-2022
SN/T 2204-2015

	6
	噻菌灵
	GB 4806.12-2022附录B

	7
	邻苯基苯酚
	GB 4806.12-2022附录B

	8
	抑霉唑
	GB 4806.12-2022附录B

	9
	联苯
	GB 4806.12-2022附录B

	10
	大肠菌群b
	GB 14934-2016附录B

	11
	沙门氏菌b
	GB 14934-2016附录C

	12
	志贺氏菌c
	GB 4789.5-2012

	13
	金黄色葡萄球菌c
	GB 4789.10-2016

	14
	溶血性链球菌c
	GB 4789.11-2014

	15
	霉菌c
	GB 4789.15-2016

	注：a仅适用于使用了涂料、粘合剂和(或)油墨的食品接触用竹木材料及制品。对于使用粘合剂和(或)油墨的食品接触用竹木材料及制品，如果按照规定选择的食品模拟物测得的总迁移量超过限量时，应按照 GB 31604.8-2021测定三氯甲烷提取物，并以测得的三氯甲烷提取量进行结果判定。
b预期与食品直接接触，且不经过消毒或清洗直接使用的竹木材料及制品的微生物应符合GB 14934-2016的规定，与食用、烹饪或者加工前需经去皮、去壳或清洗的食品接触的竹木材料及制品除外。
c仅适用于执行GB/T 19790.2-2005的产品。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 4806.12-2022 食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品
GB 14934-2016 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具
GB/T 19790.2-2005一次性筷子 第2部分：竹筷
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
依据卫健委“卫监督发[2005]515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检”及GB 4789.1-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”的规定，微生物项目（大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌）不合格不复检。

























西藏自治区高原炊具产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
抽样基数满足抽样数量即可。
每批次抽样数量见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	不锈钢压力锅
	5件
	4件
	1件

	2
	不锈钢保温杯
	5件
	4件
	1件



2 检验依据
表2 不锈钢压力锅
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.9-2023

	2
	杂质元素迁移量
	砷
	GB 31604.49-2023

	
	
	镉
	GB 31604.49-2023

	
	
	铅
	GB 31604.49-2023

	
	
	锑
	GB 31604.49-2023

	3
	合金元素迁移量
	镍
	GB 31604.49-2023

	
	
	铬
	GB 31604.49-2023

	
	
	铝
	GB 31604.49-2023

	
	
	钴
	GB 31604.49-2023

	
	
	铜
	GB 31604.49-2023

	
	
	锰
	GB 31604.49-2023

	
	
	钼
	GB 31604.49-2023

	
	
	锡
	GB 31604.49-2023

	
	
	锌
	GB 31604.49-2023

	4
	合盖安全性
	GB 15066-2004

	5
	工作压力
	GB 15066-2004

	6
	密封性
	GB 15066-2004

	7
	安全压力
	GB 15066-2004

	8
	开盖安全性
	GB 15066-2004



表2 不锈钢真空杯
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.9-2023

	2

	杂质元素迁移量

	砷
	GB 31604.49-2023

	
	
	镉
	GB 31604.49-2023

	
	
	铅
	GB 31604.49-2023

	
	
	锑
	GB 31604.49-2023

	3
	合金元素迁移量
	镍
	GB 31604.49-2023

	
	
	铬
	GB 31604.49-2023

	
	
	铝
	GB 31604.49-2023

	
	
	钴
	GB 31604.49-2023

	
	
	铜
	GB 31604.49-2023

	
	
	锰
	GB 31604.49-2023

	
	
	钼
	GB 31604.49-2023

	
	
	锡
	GB 31604.49-2023

	
	
	锌
	GB 31604.49-2023

	4
	耐冲击性
	GB/T 29606-2013

	5
	容量
	GB/T 29606-2013

	6
	保温效能
	GB/T 29606-2013

	7
	密封性
	GB/T 29606-2013


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 4806.9-2023 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品
GB 15066-2004 不锈钢压力锅
GB/T 29606-2013 不锈钢真空杯
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。











西藏自治区食品过度包装产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
每抽样基数满足抽样数量即可。
每批次抽样数量见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量（盒/件）
	检验样品数量（盒/件）
	备用样品数量（盒/件）

	1
	食品销售包装
	2
	1
	1



2 检验依据
表2 过度包装产品检验项目表
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	包装空隙率
	GB 23350-2021及第1、2号修改单

	2
	包装层数
	GB 23350-2021及第1号、2号修改单

	3
	混装要求a
	GB 23350-2021及第1号、2号修改单

	注：a混装要求仅考核月饼与粽子。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
复检时所检测的样品为备用样品。

3 判定规则
3.1 依据标准
GB 23350-2021 限制商品过度包装要求 食品和化妆品（含第1号、2号修改单）
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



















西藏自治区藏香产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
抽样基数满足抽样数量即可。
每批次抽样数量见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	藏香（线香）
	100支
	60支
	40支

	2
	藏香（塔香、盘香等）
	120克
（塔香、盘香数量不少于60支/盘）
	60克
（塔香、盘香数量不少于30支/盘）
	60克
（塔香、盘香数量不少于30支/盘）

	注：在满足检验的条件下，以上产品抽样数量可根据样品的实际大小做适当调整。



2 检验依据
表2 藏香
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	脱圈性a
	GB/T 43430-2023

	2
	燃烧安全性能
	GB/T 43430-2023

	3
	产品使用性能
	GB/T 43430-2023

	4
	水分及挥发物
	QB/T 1692.4-2023

	5
	甲醛
	GB/T 26393-2011

	6
	苯
	GB/T 26393-2011

	7
	甲苯
	GB/T 26393-2011

	8
	二甲苯
	GB/T 26393-2011

	9
	铅
	GB/T 43430-2023
附录B

	10
	砷
	GB/T 43430-2023
附录B

	11
	汞
	GB/T 43430-2023
附录B

	12
	镉
	GB/T 43430-2023
附录B

	13
	铬
	GB/T 43430-2023
附录B

	注：a脱圈性仅限盘香产品。



3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 43430-2023 藏香
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。







西藏自治区藏毯产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
抽样基数满足抽样数量即可。
每批次抽样数量见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量
（块/卷/条）
	检验样品数量
（块/卷/条）
	备用样品数量
（块/卷/条）

	1
	藏毯
	2
	1
	1

	注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。



2 检验依据
表2 藏毯
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	耐干摩擦色牢度
	GB/T 3920-2008

	2
	耐湿摩擦色牢度
	GB/T 3920-2008

	3
	耐人造光色牢度：氙弧
	GB/T 8427-2019

	4
	耐燃性（耐燃烧性）
	GB/T 11049-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 11746—2008 簇绒地毯
GB/T 14252—2008 机织地毯
GB/T 15050—2008 手工打结羊毛地毯
GB/T 22768—2008 手工打结藏毯
DB54/T 0053—2011 地理标志产品 西藏手工藏毯
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

















西藏自治区藏式家具产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽取样品2件，其中 1件作为检验样品，1件作为备用样品。

2 检验依据
表1 木家具（GB/T 3324—2017、GB 18584—2024、GB 28008—2024）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	木工要求
	GB/T 3324—2017 

	2
	表面理化性能-漆膜
	耐液性
	GB/T 3324—2017 

	3
	
	耐湿热
	GB/T 3324—2017 

	4
	
	耐干热
	GB/T 3324—2017 

	5
	
	附着力
	GB/T 3324—2017 

	6
	
	耐磨性
	GB/T 3324—2017 

	7
	
	抗冲击
	GB/T 3324—2017 

	8
	表面理化性能-软、硬质覆面
	耐冷热循环
	GB/T 3324—2017 

	9
	
	耐干热
	GB/T 3324—2017 

	10
	
	耐湿热
	GB/T 3324—2017 

	11
	
	表面耐磨性
	GB/T 3324—2017 

	12
	
	抗冲击
	GB/T 3324—2017 

	13
	力学性能-柜类强度
	结构和底架强度试验
	GB/T 10357.5—2011

	14
	
	推拉构件结构强度试验
	GB/T 10357.5—2011

	15
	
	推拉构件强度试验
	GB/T 10357.5—2011

	16
	力学性能-柜类稳定性
	GB/T 10357.4—2013

	17
	力学性能-桌类强度
	主桌面垂直静载荷试验
	GB/T 10357.1—2013

	18
	
	水平静载荷试验
	GB/T 10357.1—2013

	19
	
	桌面垂直冲击试验
	GB/T 10357.1—2013

	20
	
	桌腿跌落试验
	GB/T 10357.1—2013

	21
	力学性能-桌类稳定性
	GB/T 10357.7—2013

	22
	力学性能-椅凳类强度
	座面和椅背静载荷试验
	GB/T 10357.3—2013

	23
	
	椅腿前向静载荷试验
	GB/T 10357.3—2013

	24
	
	椅腿侧向静载荷试验
	GB/T 10357.3—2013

	25
	
	座面冲击试验
	GB/T 10357.3—2013

	26
	
	跌落试验
	GB/T 10357.3—2013

	27
	力学性能-椅凳类稳定性
	GB/T 10357.2—2013
GB/T 10357.8—2015

	28
	力学性能-单层床强度
	床铺面集中静载荷试验
	GB/T 10357.6—2013

	29
	
	床长边静载荷试验
	GB/T 10357.6—2013

	30
	
	床铺面冲击载荷试验
	GB/T 10357.6—2013

	31
	通用结构安全
	基本结构安全
	GB 28008—2024

	32
	
	剪切和挤压点
	GB 28008—2024

	33
	
	孔及间隙
	GB 28008—2024

	34
	有害物质限量
	甲醛
	GB 18584—2024

	35
	
	苯
	GB 18584—2024

	36
	
	甲苯
	GB 18584—2024

	37
	
	二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）
	GB 18584—2024

	38
	
	总挥发性有机化合物（TVOC）
	GB 18584—2024

	39
	
	可迁移有害元素
	GB 6675.4—2014

	注：木工要求的检验项目为GB/T 3324—2017中表3序号27、28、34。




表2 木家具（GB/T 3324—2024、GB 18584—2024、GB 28008—2024）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	木工要求
	GB/T 3324—2024

	2
	表面理化性能-漆膜
	耐液性
	GB/T 3324—2024

	3
	
	耐湿热
	GB/T 3324—2024

	4
	
	耐干热
	GB/T 3324—2024

	5
	
	附着力
	GB/T 3324—2024

	6
	
	耐磨性
	GB/T 3324—2024

	7
	
	抗冲击
	GB/T 3324—2024

	8
	表面理化性能-软、硬质覆面
	耐冷热循环
	GB/T 3324—2024

	9
	
	耐干热
	GB/T 3324—2024

	10
	
	耐湿热
	GB/T 3324—2024

	11
	
	耐磨性
	GB/T 3324—2024

	12
	
	抗冲击
	GB/T 3324—2024

	13
	力学性能-柜类强度
	结构、底架和/或腿强度试验
	GB/T 10357.5—2023

	14
	
	推拉构件底板强度试验
	GB/T 10357.5—2023

	15
	
	推拉构件强度试验
	GB/T 10357.5—2023

	16
	力学性能-柜类稳定性
	GB/T 10357.4—2023

	17
	力学性能-桌类强度
	主桌面垂直静载荷试验
	GB/T 10357.1—2024

	18
	
	水平静载荷试验
	GB/T 10357.1—2024

	19
	
	垂直冲击试验
	GB/T 10357.1—2024

	20
	
	跌落试验
	GB/T 10357.1—2024

	21
	力学性能-桌类稳定性
	GB/T 10357.7—2013

	22
	力学性能-椅凳类强度
	座面和椅背静载荷试验
	GB/T 10357.3—2013

	23
	
	椅腿前向静载荷试验
	GB/T 10357.3—2013

	24
	
	椅腿侧向静载荷试验
	GB/T 10357.3—2013

	25
	
	座面冲击试验
	GB/T 10357.3—2013

	26
	
	跌落试验
	GB/T 10357.3—2013

	27
	力学性能-椅凳类稳定性
	GB/T 10357.2—2013
GB/T 10357.8—2015

	28
	力学性能-单层床强度
	床铺面垂直静载荷
	GB/T 41650—2022

	29
	
	床侧边垂直静载荷
	GB/T 41650—2022

	30
	
	垂直冲击测试
	GB/T 41650—2022

	31
	通用结构安全
	基本结构安全
	GB 28008—2024

	32
	
	剪切和挤压点
	GB 28008—2024

	33
	
	孔及间隙
	GB 28008—2024

	34
	有害物质限量
	甲醛
	GB 18584—2024

	35
	
	苯
	GB 18584—2024

	36
	
	甲苯
	GB 18584—2024

	37
	
	二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）
	GB 18584—2024

	38
	
	总挥发性有机化合物（TVOC）
	GB 18584—2024

	39
	
	可迁移有害元素
	GB 6675.4—2014

	注：木工要求的检验项目为GB/T 3324—2024中表3序号35、36、42。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件
GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件
GB 18584-2024 家具中有害物质限量
GB 28008-2024 家具结构安全技术规范
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



























[bookmark: OLE_LINK40]西藏自治区酥油搅拌机产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品3台，其中2台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44]表1 检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005
GB 4706.30-2008
GB 4706.38-2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.30—2024
GB/T 4706.38—2024

	2
	输入功率和电流
	GB 4706.1-2005
GB 4706.30-2008
GB 4706.38-2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.30—2024
GB/T 4706.38—2024

	3
	发热
	GB 4706.1-2005
GB 4706.30-2008
GB 4706.38-2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.30—2024
GB/T 4706.38—2024

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.30-2008
GB 4706.38-2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.30—2024
GB/T 4706.38—2024

	5
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1-2005
GB 4706.30-2008
GB 4706.38-2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.30—2024
GB/T 4706.38—2024

	6
	机械强度
	GB 4706.1-2005
GB 4706.30-2008
GB 4706.38-2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.30—2024
GB/T 4706.38—2024

	7
	内部布线
	GB 4706.1-2005
GB 4706.30-2008
GB 4706.38-2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.30—2024
GB/T 4706.38—2024

	8
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1-2005
GB 4706.30-2008
GB 4706.38-2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.30—2024
GB/T 4706.38—2024

	9
	接地措施
	GB 4706.1-2005
GB 4706.30-2008
GB 4706.38-2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.30—2024
GB/T 4706.38—2024

	10
	电气间隙
	GB 4706.1-2005
GB 4706.30-2008
GB 4706.38-2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.30—2024
GB/T 4706.38—2024

	11
	爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1-2005
GB 4706.30-2008
GB 4706.38-2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.30—2024
GB/T 4706.38—2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK41]GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求
GB 4706.30-2008 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求
GB 4706.38-2008家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求
GB 44246-2024家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范
GB/T 4706.30-2024家用和类似用途电器的安全 第30部分:厨房机械的特殊要求
GB/T 4706.38-2024家用和类似用途电器的安全 第38部分:商用电动饮食加工机械的特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。













西藏自治区氆氇产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
抽样基数满足抽样数量即可。
每批次抽样数量见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	氆氇
	1卷（20米）
	5米
	剩余部分

	注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。



2 检验依据
表2 氆氇
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	甲醛含量
	GB/T 2912.1—2009

	2
	pH值
	GB/T 7573—2009

	3
	异味
	GB 18401—2010

	4
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 17592—2024
GB/T 23344—2009

	5
	耐水色牢度
	GB/T 5713—2013

	6
	耐酸汗渍色牢度
	GB/T 3922—2013

	7
	耐碱汗渍色牢度
	GB/T 3922—2013

	8
	耐干摩擦色牢度
	GB/T 3920—2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范
DB54/T 0235—2021  氆氇通用技术要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。














西藏自治区藏装产品质量监督抽查
实施细则（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
抽样基数满足抽样数量即可。
每批次抽样数量见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量（件/条/套）
	检验样品数量（件/条/套）
	备用样品数量（件/条/套）

	1
	成人藏装
	2
	1
	1

	2
	儿童藏装
	3
	2
	1

	注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。



2 检验依据
表2 藏装 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	甲醛含量
	GB/T 2912.1—2009

	2
	pH值
	GB/T 7573—2009

	3
	异味
	GB 18401—2010

	4
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 17592—2024
GB/T 23344—2009

	5
	耐水色牢度
	GB/T 5713—2013

	6
	耐酸汗渍色牢度
	GB/T 3922—2013

	7
	耐碱汗渍色牢度
	GB/T 3922—2013

	8
	耐干摩擦色牢度
	GB/T 3920—2008

	9
	耐湿摩擦色牢度a
	GB/T 3920—2008

	10
	绳带要求a
	GB 31701—2015

	11
	附件锐利性a
	GB/T 31702—2015

	12
	金属针a
	GB 31701—2015 

	注：a仅考核儿童藏装。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范
GB 31701—2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
