适老家具产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2件，其中1件为检验样品，1件为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要尺寸 |  | GB/T 44437—2024 |
| 2 | 表面理化性能—木制件表面涂层 | 耐液性 | GB/T 44437—2024 |
| 3 |  | 附着力 | GB/T 44437—2024 |
| 4 |  | 耐湿热 | GB/T 44437—2024 |
| 5 |  | 耐干热 | GB/T 44437—2024 |
| 6 |  | 耐冷热温差 | GB/T 44437—2024 |
| 7 |  | 抗冲击 | GB/T 44437—2024 |
| 8 |  | 耐磨性 | GB/T 44437—2024 |
| 9 | 表面理化性能—金属喷漆（塑）涂层 | 硬度 | GB/T 6739—2022 |
| 10 |  | 冲击强度 | GB/T 44437—2024 |
| 11 |  | 耐腐蚀 | GB/T 44437—2024 |
| 12 |  | 附着力 | GB/T 9286—2021 |
| 13 | 表面理化性能—金属电镀层 | 抗盐雾 | GB/T 44437—2024 |
| 14 | 覆面材料理化性能—纺织面料 | 色牢度—耐干摩擦 | GB/T 3920—2008 |
| 15 |  | 色牢度—耐酸汗渍 | GB/T 3922—2013 |
| 16 |  | 色牢度—耐碱汗渍 | GB/T 3922—2013 |
| 17 |  | 色牢度—耐尿渍（变色/沾色） | GB/T 40264—2021 |
| 18 |  | 色牢度—耐水洗（变色/沾色） | GB/T 12490—2014 |
| 19 |  | 色牢度—耐干洗（变色） | GB/T 5711—2015 |
| 20 |  | 水洗尺寸变化率 | GB/T 8629—2017 |
| 21 |  | 防水性能 | GB/T 4745—2012 |
| 22 |  | 耐静水压 | GB/T 44437—2024 |
| 23 |  | 起毛起球 | GB/T 44437—2024 |
| 24 |  | 耐磨性 | GB/T 44437—2024 |
| 25 |  | pH | GB/T 7573—2009 |
| 26 | 覆面材料理化性能—皮革/再生皮（革） | 摩擦色牢度—干摩擦（500次） | GB/T 44437—2024 |
| 27 |  | 摩擦色牢度—湿摩擦（250次） | GB/T 44437—2024 |
| 28 |  | 摩擦色牢度—人造汗液（80次） | GB/T 44437—2024 |
| 29 |  | 耐磨性 | GB/T 44437—2024 |
| 30 |  | 涂层粘着牢度 | GB/T 39452—2020 |
| 31 |  | pH | QB/T 2724—2018 |
| 32 | 覆面材料理化性能—人工革 | 摩擦色牢度—干摩擦 | GB/T 3920—2008 |
| 33 |  | 摩擦色牢度—湿摩擦 | GB/T 44437—2024 |
| 34 | 覆面材料理化性能—软硬质覆面材料 | 表面耐冷热循环性能 | GB/T 17657—2022 |
| 35 |  | 表面耐干热性能 | GB/T 17657—2022 |
| 36 |  | 表面耐湿热性能 | GB/T 17657—2022 |
| 37 |  | 耐划痕 | GB/T 44437—2024 |
| 38 |  | 表面耐污染性能 | GB/T 17657—2022 |
| 39 |  | 表面耐磨性能 | GB/T 17657—2022 |
| 40 |  | 抗冲击 | GB/T 44437—2024 |
| 41 |  | 耐光色牢度性能 | GB/T 17657—2022 |
| 42 | 材料 | 用料一致性 | GB/T 44437—2024 |
| 43 |  | 玻璃件 | GB/T 44437—2024 |
| 44 |  | 木材含水率W | GB/T 44437—2024 |
| 45 |  | 沙发木制件 | GB/T 44437—2024 |
| 46 |  | 塑料件—冲击强度 | GB/T 1043.1—2008 |
| 47 |  | 塑料件—沙发用泡沫塑料—座面密度 | QB/T 1952.1—2023 |
| 48 |  | 塑料件—沙发用泡沫塑料—其他部位密度 | QB/T 1952.1—2023 |
| 49 |  | 塑料件—沙发用泡沫塑料—回弹性能 | QB/T 1952.1—2023 |
| 50 |  | 塑料件—沙发用泡沫塑料—压缩永久变形 | QB/T 1952.1—2023 |
| 51 |  | 金属件 | GB/T 44437—2024 |
| 52 |  | 软体家具铺垫料 | GB/T 44437—2024 |
| 53 | 力学性能 | 桌类强度 | GB/T 10357.1—2024 |
| 54 |  | 椅类强度 | GB/T 10357.3—2025 |
| 55 |  | 单层床强度 | GB/T 10357.6—2013 |
| 56 |  | 柜类强度 | GB/T 44437—2024 |
| 57 |  | 沙发耐久性 | QB/T 1952.1—2023 |
| 58 |  | 床垫耐久性 | QB/T 1952.2—2023 |
| 59 |  | 床护栏强度（安全要求） | GB/T 44437—2024 |
| 60 |  | 助力把（扶）手强度 | GB/T 44437—2024 |
| 61 |  | 桌类稳定性 | GB/T 44437—2024 |
| 62 |  | 椅类稳定性 | GB/T 10357.2—2013 |
| 63 |  | 柜类稳定性 | GB/T 10357.4—2023 |
| 64 |  | 助力把手加载稳定性 | GB/T 44437—2024 |
| 65 |  | 助力装置、运行装置耐久性 | GB/T 43814—2024 |
| 66 | 安全性能 | 结构安全—基本结构安全 | GB/T 44437—2024 |
| 67 |  | 结构安全—边缘、尖端及外角 | GB/T 44437—2024 |
| 68 |  | 结构安全—突出物 | GB/T 44437—2024 |
| 69 |  | 结构安全—剪切和挤压点 | GB/T 44437—2024 |
| 70 |  | 结构安全—孔及间隙 | GB/T 24430—2023 |
| 71 |  | 结构安全—可移动部件 | GB/T 44437—2024 |
| 72 |  | 结构安全—防滑移 | GB/T 44437—2024 |
| 73 |  | 结构安全—助力装置、运行装置 | GB/T 44437—2024 |
| 74 |  | 结构安全—垂直开启的翻门、翻板 | GB/T 43002—2023 |
| 75 | 阻燃性能 |  | GB 17927—2024 |
| 76 | 有害物质限量 | 甲醛 | GB 18584—2024 |
| 77 |  | 苯 | GB 18584—2024 |
| 78 |  | 甲苯 | GB 18584—2024 |
| 79 |  | 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和） | GB 18584—2024 |
| 80 |  | 总挥发性有机化合物（TVOC） | GB 18584—2024 |
| 81 |  | 可迁移有害元素 | GB 18584—2024 |
| 注：1.主要尺寸的检验项目为GB/T 44437—2024中表2的基本项目； 2.材料的检验项目为GB/T 44437—2024中表5的基本项目。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 17927—2024 家具阻燃性能安全技术规范

GB 18584—2024 家具中有害物质限量

GB/T 44437—2024 适老家具通用技术要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。