棕纤维弹性床垫产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2件，其中1件为检验样品，1件为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生安全性能 |  | 霉变 | GB/T 26706—2025 |
| 2 |  |  | 害虫及其污染物 | GB/T 26706—2025 |
| 3 |  |  | 废旧制品 | GB/T 26706—2025 |
| 4 |  |  | 纤维性工业下脚料或用其加工的再生纤维状物质 | GB/T 26706—2025 |
| 5 |  |  | 杂物 | GB/T 26706—2025 |
| 6 |  |  | 异味 | GB/T 26706—2025 |
| 7 | 甲醛a |  |  | GB 18584—2024 |
| 8 | 甲醛b |  |  | GB 18584—2024 |
| 9 | 苯a |  |  | GB 18584—2024 |
| 10 | 苯b |  |  | GB 18584—2024 |
| 11 | 甲苯a |  |  | GB 18584—2024 |
| 12 | 甲苯b |  |  | GB 18584—2024 |
| 13 | 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）a |  |  | GB 18584—2024 |
| 14 | 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）b |  |  | GB 18584—2024 |
| 15 | 总挥发性有机化合物（TVOC）a |  |  | GB 18584—2024 |
| 16 | 总挥发性有机化合物（TVOC）b |  |  | GB 18584—2024 |
| 17 | 可分解芳香胺染料 |  |  | GB/T 26706—2025 |
| 18 |  |  |  | GB 18584—2024 |
| 19 | 多溴联苯 |  |  | GB/T 26706—2025 |
| 20 |  |  |  | GB 18584—2024 |
| 21 | 多溴二苯醚 |  |  | GB/T 26706—2025 |
| 22 |  |  |  | GB 18584—2024 |
| 23 | 阻燃性能 |  |  | GB/T 26706—2025 |
| 24 |  |  |  | GB 17927—2024 |
| 25 | 理化性能 |  | 复合面料—面料—耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 |
| 26 |  |  | 复合面料—面料—耐磨损 | GB/T 26706—2025 |
| 27 |  |  | 复合面料—软质泡沫塑料—灰分 | GB/T 26706—2025 |
| 28 |  |  | 芯料—棕纤维弹性材料含水率 | GB/T 26706—2025 |
| 29 |  |  | 铺垫料—软质泡沫塑料垫—慢回弹软质泡沫塑料—拉伸强度 | GB/T 26706—2025 |
| 30 |  |  | 铺垫料—软质泡沫塑料垫—其他—拉伸强度 | GB/T 26706—2025 |
| 31 |  |  | 铺垫料—软质泡沫塑料垫—灰分 | GB/T 26706—2025 |
| 32 |  |  | 铺垫料—乳胶（乳胶棉）垫—压陷硬度指数 | GB/T 26706—2025 |
| 33 |  |  | 铺垫料—乳胶（乳胶棉）垫—灰分 | GB/T 26706—2025 |
| 34 | 耐久性 | 垫面（睡眠区域中心） |  | GB/T 26706—2025 |
| 35 |  | 边部 |  | GB/T 26706—2025 |
| 注：1.卫生安全性能—杂物的检验项目为GB/T 26706—2025中表3序号30、31； 2.上标a检验项目（序号7、9、11、13、15）的检验依据为GB/T 26706—2025； 3.上标b检验项目（序号8、10、12、14、16）的检验依据为GB 18584—2024。 |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17927—2024 家具阻燃性能安全技术规范

GB 18584—2024 家具中有害物质限量

GB/T 26706—2025 软体家具 棕纤维弹性床垫

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《市场监管总局关于发布电动平衡车等136种产品质量监督抽查实施细则的公告》（2025年第20号）中的《棕纤维弹性床垫产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》。